Структура и фазовые превращения в твердых растворах ZrO2-Sc2O3 при направленной кристаллизации из расплава

Ларина Н.А1, Борик М.А.2, Герасимов М.В.1, Кулебякин А.В.2, Ломонова Е.Е.2, Мызина В.А.2, Рябочкина П.А.1, Сидорова Н.В.1, Табачкова Н.Ю.2

Аспирант 1 года подготовки

1Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

E-mail: saharova.1996@mail.ru

Твердые растворы диоксида циркония, стабилизированные оксидом скандия, представляют значительный интерес в качестве материалов электролита для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) благодаря их высокой ионной проводимости по сравнению с другими электролитами на основе стабилизированного диоксида циркония [1]. Необходимо заметить, что ионная проводимость материалов на основе диоксида циркония зависит от многих факторов. Основными из них являются особенности фазового состава и локальной кристаллической структуры, которые определяются концентрацией стабилизирующих оксидов [2-3].

С точки зрения фазового состава и наличия фазовых переходов соединения ZrO2-Sc2O3 являются достаточно сложными материалами. Имеющиеся для них диаграммы состояния в ряде случаев являются неоднозначными, в которых границы фаз не совпадают [4-6]. В твердых растворах ZrO2-Sc2O3 в отличие от ZrO2-Y2O3 даже в узком диапазоне концентраций стабилизирующего оксида может содержаться значительное количество фаз. Например, в области концентраций (8-12) мол.% Sc2O3 кроме тетрагональной и кубической фаз могут существовать метастабильные состояния t’, t” и упорядоченная ромбоэдрическая β фаза (Sc2Zr7O17) [4-6].

Формирование множества фаз в системах ZrO2-Sc2O3 обусловлено близкими значениями ионных радиусов ионов Zr4+ и Sc3+, что способствует перераспределению в кристаллической решетке ионов стабилизирующей примеси и кислородных вакансий, образующихся при замещении ионов Zr4+ на ионы стабилизирующего оксида меньшей валентности (Sc3+). Данный факт приводит к тому, что структура и фазовый состав ZrO2-Sc2O3 очень чувствительны к условиям процесса изготовления материалов этих систем [7].

Также следует отметить, что присутствие даже небольшого количества ромбоэдрической β фазы в материалах ZrO2-Sc2O3 препятствует их применению в качестве электролитических мембран, так как фазовый переход из ромбоэдрической в кубическую фазу (в диапазоне температур 500-650 °С) приводит к деградации транспортных свойств материала в процессе эксплуатации [8]. Поэтому для выявления наиболее эффективного состава материала электролита на основе ZrO2-Sc2O3, который будет обладать высокой ионной проводимостью и стабильностью, необходимы более детальные исследования структуры и фазовых превращений в этих соединениях.

Так как фазовые переходы из высокотемпературной кубической фазы в низкотемпературные тетрагональную и ромбоэдрическую фазы в твердых растворах на основе диоксида циркония сопровождаются образованием двойниковой структуры [9], то важной и актуальной задачей также является выявление взаимосвязи между фазовыми превращениями, распределением напряжений и характером двойниковой структуры в твердых растворах ZrO2-Sc2O3.

В настоящей работе с использованием метода рентгеновской дифракции исследован фазовый состав твердых растворов (ZrO2)1-х(Sc2O3)х(Eu2O3)0.001, где x=0.08, 0.09, 0.10, 0.11, полученных методом холодного контейнера при направленной кристаллизации из расплава.

Методом оптической микроскопии выполнены исследования микроструктуры данных твердых растворов и при использовании спектроскопии комбинационного рассеяния света выявлено локальное распределение фаз для областей кристалла с определенной микроструктурой. С помощью метода оптической спектроскопии с использованием ионов Eu3+ в качестве спектроскопического зонда выявлены изменения локального окружения, связанные с фазовыми превращениями в твердых растворах.

Кристаллы, исследуемые в настоящей работе, были выращены в лаборатории «Фианит» Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН под руководством Ломоновой Е.Е.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, № 16-13-00056.

Литература

- Badwal S.P.S., et al. Scandia-zirconia electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cell operation // Solid State Ionics. 2000. V. 136-137. P. 91-99.

- Catlow C.R.A. Transport in doped fluorite oxides // Solid State Ionics. 1984. V. 12. P. 67-73.

- Заводинский В.Г. О механизме ионной проводимости в стабилизированном кубическом диоксиде циркония // ФТТ. 2004. Т. 46. С. 441-445.

- Ruh R., et al. The system zirconia-scandia // Journal of The American Ceramic Society. 1977. V. 60. P. 399-403.

- Yashima M., et al. Metastable-stable phase diagrams in the zirconia-containing systems utilized in solid-oxide fuel cell application // Solid State Ionics. 1996. V. 86-88. P. 1131-1149.

- Chiba R., et al. Ionic conductivity and morphology in Sc2O3 and Al2O3 doped ZrO2 ﬁlms prepared by the sol–gel method // Solid State Ionics. 1997. V. 104. P. 259-266.

- Yamamoto O., Electrical conductivity of stabilized zirconia with ytterbia and scandia // Solid State Ionics. 1995. V. 79. P. 137-142.

- Agarkov D.A., et al. Structure and Transport Properties of Zirconia-Based Solid Solution Crystals Co-Doped with Scandium and Cerium Oxides // Russian Journal of Electrochemistry. 2018. V. 54. P. 459-463.

- Borik M.A., et al. Melt growth, structure and properties of (ZrO2)1-x(Sc2O3)x solid solution crystals (x = 0.035 – 0.11) // Journal of Crystal Growth. 2016. V. 443. P. 54-61.