Фазовые переходы в двумерном разбавленном магнетике с фрустрацией

Ясинская Д.Н., Улитко В.А., Панов Ю.Д.

аспирант, младший научный сотрудник

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, физический факультет, Екатеринбург, Россия

E–mail: daria.iasinskaia@urfu.ru

Для изучения свойств разбавленного изинговского магнетика рассматривается двумерная спин-псевдоспиновая модель с немагнитными примесями и фрустрацией, вызванной конкуренцией зарядового (псевдоспинового) и магнитного (спинового) типов упорядочений. Спин-псевдоспиновая модель была введена нами ранее [1] для описания этой конкуренции в квазидвумерном ВТСП купрате в нормальном состоянии. Рассматриваемая модель принадлежит к широкому классу псевдоспиновых моделей типа Блюма-Эмери-Гриффитса [3], которые широко используются для описания физических свойств разбавленных магнетиков, квантовых и классических жидкостей, бинарных и тройных сплавов, спиновых жидкостей и многих других физических систем [3]. Для CuO2 плоскости купрата наряду с «магнитными» [CuO4]6--центрами, обладающими спином s=1/2 и проекцией псевдоспина Sz=0, рассматриваются взаимодействующие «зарядовые» [CuO4]5-,7--центры со спином 0 в основном состоянии, соответствующие двум проекциям псевдоспина Sz=±1. В рамках этого псевдоспинового подхода гамильтониан спин-псевдоспиновой модели имеет следующий вид:

где суммирование идет по N узлам двумерной квадратной решетки, означает ближайших соседей;; Δ – одноионная анизотропия и V – обменное взаимодействие в форме Изинга – записаны на языке псевдоспиновых операторов; J – спиновое обменное взаимодействие в форме Изинга; μ – химический потенциал, необходимый для учета постоянства плотности немагнитных примесей: .

Методом классического Монте-Карло были исследованы [4] особенности фазовых состояний при фрустрации системы и увеличении плотности заряженных примесей, включая разделение фаз, метастабильные состояния, смену типов упорядочений, индуцированный и ближний зарядовый порядок. Также изучено [5] критическое поведение, обнаружены возвратные переходы и неуниверсальное поведение.

Благодарности

Работа была выполнена при поддержке программы повышения конкурентоспособности Уральского Федерального университета (Акт 211 Правительства РФ, соглашение № 02.A03.21.0006) и Министерства образования и науки РФ, проект FEUZ-2020-0054, а также при финансовой поддержке ППК 3.1.1.1.г-20.

Литература

1. Yu.D. Panov, A.S. Moskvin, A.A. Chikov, K.S. Budrin, JLTP 187, 646 (2017).

2. M. Blume, V.J. Emery, R.B. Griffiths. Phys. Rev. A 4, 1071 (1971).

3. V.V. Hovhannisyan, N.S. Ananikian, A. Campa, S. Ruffo. Phys. Review E 96(6), 062103 (2017).

4. D.N. Yasinskaya, V.A. Ulitko, Y.D. Panov. Phys. Solid State. 62(9), 1713 (2020).

5. D.N. Yasinskaya, V.A. Ulitko, A.A. Chikov, Y.D. Panov. Acta Phys. Pol. A 137(5), 979 (2020)