Полиэфиры на основе галогенсодержащих олигоэфиров различного состава и структуры

Конгапшев А.А.1, Хараев А.М.1 , Бажева Р.Ч.1, Парчиева М.М. 2, Ялхороева М.А. 2, Инаркиева З.И. 2

1Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г.Нальчик

2Ингушский государственный университет, г. Магас

asker.kongapshev.93@bk.ru

Синтезированы бифункциональные галогенсодержащие олигомеры различного состава и структуры. Различными способами поликонденсации на их основе получены простые и сложные ароматические сополиэфиры конструкционного и пленочного назначения получают. Изучены физико-химические свойства сополиэфиров.

Введение атомов галогена в структуру полимера значительно повышает огнестойкость полимеров, материалы из таких полимеров становятся негорючими и не являются вторичными источниками возгорания. Содержание атомов галогена также положительно влияет на механические, теплофизические и другие свойства. Наличие объемных полярных атомов брома повышает прочностные характеристики полимеров. Полярные атомы брома также расширяют температурный интервал работы продуктов за счет повышения температур стеклования и текучести. Обладая экранирующим эффектом, атомы брома повышают устойчивость полиэфира к растворам различных кислот и щелочей, в том числе концентрированных [1,2].

Реакцию между 1,1-дихлор-2,2-ди-(3,5-дибром-4-гидроксифенил)этиленом и 1,1-дихлор-2,2-ди(4-хлорфенил)этиленом проводят в среде апротонного дипольного растворителя - диметилсульфоксида (ДМСО) в атмосфере инертного газа (азота). Простые полиэфиры получают высокотемпературной поликонденсацией в N, N-диметилацетамиде при 170-1800С в течение 6 часов в атмосфере инертного газа - азота.

Таблица 1.

Термические и механические свойства полиэфиров

| Polymer | Температура потери массы, 0С | σр, MPa | εр, % | КИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 % | 10 % |  |  |  |
| OЭ-1TБC-2 + ХАЭТИК | 406 | 526 | 96,8 | 12,6 | 53,0 |
| OЭ-20TБC-2 + ХАЭТИК | 418 | 537 | 101,2 | 11,0 | 56,5 |
| OЭ-1TБC-2 + ДХАТ/ИК | 397 | 471 | 103,6 | 11,4 | 50,5 |
| OЭ-10TБC-2 + ДХАТ/ИК | 402 | 479 | 106,7 | 11,0 | 52,0 |
| OЭ-20TБC-2 + ДХАТ/ИК | 409 | 480 | 106,3 | 10,2 | 53,5 |

Полиэфиры обладают повышенным термическим свойствами. Для большинства полимеров начало термоокислительного разрушения наблюдается при 4000С и выше. В рядах полиэфиров с увеличением скорости конденсации исходных олигомеров наблюдается увеличение показателей термостабильности. В сложных полиэфирах это связано с уменьшением содержания термически нестабильных сложных эфирных групп. В простых полиэфирах, которые достаточно устойчивы к высоким температурам, решающим фактором является наличие полярных и объемных атомов брома, а концентрация последних увеличивается в рядах.

Таким образом, результаты исследований показывают, что синтезированные ненасыщенные сополимеры обладают комплексом ценных свойств и могут найти применение в различных областях техники в качестве термо- и огнестойких конструкционных и пленочных материалов.

Литература

- Михайлин	Ю.А. 	 Термоустойчивые полимеры и полимерные материалы. - СПб.: Профессия, 2006. - 624 с.

- Хараев А.М., Бажева Р.Ч. Полиэфиркетоны: синтез, структура, свойства, применение (обзор).  Пластические массы.  2013. № 8.  – С. 13-19.