СВОЙСТВА УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДАМИ КАРБОНИЗАЦИИ В АРГОНЕ И АКТИВАЦИИ ПАРАМИ ВОДЫ

Писарева Т.А., Ризванова А.М., Решетников С.М.

E-mail: tatianaapisareva@gmail.com

# ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ижевск

Среди различных систем хранения энергии особое место заняли суперконденсаторы (СК). СК применяются в качестве независимых источников питания различных электронных устройств и нашли широкое применение в гибридных силовых установках, где активно используются в связке дизельный двигатель-электродвигатель [1]. Могут использоваться и в устройствах питания радиоуправляемой и космической техники [2].

Большое количество исследований посвящено научным и технологическим аспектам создания новых материалов электродов СК. Разработки направлены на увеличение удельной площади поверхности материалов и на создание заданной пористости активного материала при приемлемой себестоимости производства. Наиболее распространёнными СК являются конденсаторы, использующие емкостные характеристики двойного электрического слоя (ДЭС), в качестве материала которых широко применяются активированные угли [3-5]. К настоящему времени достигнут значительный прогресс в описании свойств материалов электродов СК, к которым относятся полиморфные модификации углерода, проводящие полимеры, оксиды металлов и гибридные композиционные материалы. Однако многие материалы не нашли коммерческого применения. Основной причиной является то, что материал, являющийся многообещающим в лабораторных условиях, при изготовлении конечного устройства СК не обеспечивает ожидаемые емкостные характеристики.

В связи с этим в данной работе была поставлена цель разработать технологию получения электродов суперконденсаторов методами карбонизации и парогазовой активации природных углеродсодержащих материалов.

Формирование углеродсодержащих материалов из скорлупы грецкого ореха и древесной стружки включает следующие этапы:

- Подготовка сырья: промывка 2-3 раза в воде для удаления примесей и пыли, далее осуществляли сушку при комнатной температуре в течение 24 часов с последующим дроблением до фракции не более 5 мм. Для удаления маслянистых веществ применяли метод термообработки скорлупы в воде при температуре 80-90 °С.

- Карбонизация: термическая обработка в среде аргона без доступа воздуха при температуре 350-900 °С в камерной высокотемпературной электропечи ПТ 0,7 5/12,5 ЗАО «Накал» в течение 30 минут. Полученный после отжига материал измельчали и просеивали через сито с размером ячейки 50 мкм.

- Парогазовая активация: выполняли в печи в среде насыщенного пара (водяной пар H2O) в диапазоне температур от 200 до 900 °С, время активации 30 мин.

Структура, полученных таким образом углеродсодержащих порошковых материалов, представлена на рис. 1. Из СЭМ-изображений видно, что частицы порошка имеют хлопьевидную развитую пористую структуру со средним размером частиц 20 мкм (рис. 1). Порошок характеризуется низким содержанием минеральных компонентов (рис. 2).

Рисунок 1. СЭМ-изображение углеродсодержащих порошковых материалов, полученных методами карбонизации при температуре 800 °С и парогазовой активации в течение 30 минут при температуре 900 °С

Рисунок 2. Спектр характеристического рентгеновского излучения углеродного материала, полученных методами карбонизации при температуре 800 °С и парогазовой активации в течение 30 минут при температуре 900 °С

Рисунок 3. Циклические вольтамперограммы электродов на основе полученного углеродного порошка, снятые в диапазоне потенциалов от -2,5 до 2,5 В в 1M C4H9·4NBF4/AСN

На основе полученного материала в виде порошка формировались образцы электродов СК по планарной технологии с добавлением высокодисперсного порошка фторопласта 5 мас.%. Падение результирующей удельной емкости при увеличении скорости сканирования с 5 до 400 мВ/с для электродов, изготовленных по планарной технологии, на основе нанокристаллического графита составило с 4 до 1,2 Ф/г.

Результаты измерений функциональных характеристик показали перспективность использования синтезируемых материалов в качестве электродного материала суперконденсаторов.

Список литературы:

- Т.А. Писарева. Физические основы накопления энергии и электродные материалы электрохимических конденсаторов // Вестник Удмуртского университета. Физика. Химия. 2014. Вып. 3. с. 30-41.

- Kotz R., Carlen M. // Electrochimica Acta. 2000. V. 45. N 15-16. P. 2483 2498/

- Frackowiak E. // Physical chemistry chemical physics. 2013. V. 9. N 15. P. 1774 1785.

- Lee S.W., Gallant B.M., Byon H.R. et al. // Energy & Environmental Science. 2011. V. 4. N 6. P. 1972 1985.

- Kim T.Y., Jung G, Yoo S. et al. // ACS Nano. 2013. V. 7. N 8. P. 6899 6905.