Изучение влияния лазерной обработки и ингибиторов коррозии на медь и ее сплавы

Гайдукова С.К., Решетников С.М.

Студент 4 курса бакалавриата

Удмуртский  государственный  университет, институт  математики, информационных  технологий  и  физики, факультет  химии, физики  и  механики материалов, Ижевск, Россия
gaidukova.sonya@gmail.com

В настоящее время одним из основных требований, предъявляемых к материалам, используемым для изготовления деталей и элементов оборудования, является долговечность и высокая надежность эксплуатации. Для обеспечения этого металлы и сплавы должны характеризоваться  высокими функциональными свойствами,  в том числе, коррозионная стойкость. Антикоррозионные свойства определяются, в частности, наличием на поверхности защитных покрытий, которые уменьшают воздействие на металл агрессивной среды [1].  В связи с этим целесообразна такая обработка поверхности металла, которая приводила бы к созданию новых или модификации имеющихся естественных защитных слоев [2].

В работе используются электрохимические методы исследования. В ходе выполнения экспериментов применяются  несколько режимов  лазерной обработки и различные ингибиторы коррозии [3].

Потенциометрическими методами показано повышение коррозионной стойкости меди и ее сплавов, подвергнутых лазерному воздействию с целью создания поверхностных оксидных слоев, как в среде воздуха, так и в инертной среде. Уменьшение анодных токов в области условно активного растворения достигает  двукратного значения, а в области  пассивного состояния – токи  анодного растворения примерно в  2,5 раза меньше по сравнению с образцом меди в исходном состоянии (рис.1). Так же сформированы данные о влиянии ингибиторов (БТА и МБТА) на коррозионно-электрохимическое поведение меди и ее сплавов.

Литература

1.  Томашов Н.Д., Чернова Г.П. Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные сплавы. – М.: Металлургия, 1993. – 416 с.

2.  Арзамасова Б.Н. Материаловедение – М.: Изд–во МГТУ им. Н.Э. Баумана,2003.–646с.
            3.     Влияние имплантации кислорода на коррозионно–электрохимические свойства железа / С.М. Решетников, Ф.З. Гильмутдинов, Е.М. Борисова, О.Р. Бакиева // Коррозия: материалы, защита. – 2015. – №10. – С. 1 –.