Влияние структуры спейсера и цвиттер-иона на свойства

новых цвиттер-ионных сорбентов для гидрофильной хроматографии

Коваленко И.В.

Студент 6-го курса

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: iljakov@yandex.ru

Гидрофильная хроматография (ГИХ) на сегодняшний день является современным аналитическим методом, позволяющим решать различные задачи по разделению и определению полярных аналитов в сложных матрицах реальных объектов. Сочетание преимуществ нормально-фазовой и обращенно-фазовой хроматографии оставляет широкие возможности для развития ГИХ, в том числе и в создании новых сорбентов.

Цвиттер-ионные неподвижные фазы обеспечивают высокую селективность разделения для многих классов веществ благодаря хорошему удерживанию приповерхностного водного слоя, необходимого для гидрофильного разделения. Большое разнообразие спейсеров и цвиттер-ионных соединений дают широкие возможности по модифицированию сорбентов и позволяют регулировать электростатические взаимодействия аналитов с функциональным слоем неподвижной фазы. Структура спейсера в составе неподвижной фазы, а также распределение заряда в привитом слое оказывает значительное влияние на свойства материалов, поэтому изучение свойств таких неподвижных фаз является актуальной научной задачей.

В ходе работы получены 8 гидрофильных цвиттер-ионных сорбентов на основе 3-аминопропилсиликагеля с 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром и 3-глицидоксипропилтриэтоксисиланом в качестве спейсеров, ковалентно модифицированных одной из 6 аминокислот: глицином, N-метилглицином, таурином, N-метилтаурином, аспарагиновой и иминодиуксусной кислотами. Сравнение хроматографических характеристик сорбентов проводили с использованием теста Танака для гидрофильных фаз и модельных смесей водорастворимых витаминов, сахаров, аминокислот.

Установлена зависимость свойств неподвижных фаз от структуры спейсера, природы и степени замещения привитого цвиттер-иона. Использование 1,4-БДДГЭ в качестве спейсера позволило увеличить гидрофильность и анионообменную селективность полученных неподвижных фаз. Показано, что использование таурина в функциональном слое сорбента приводит к уменьшению анионообменной селективности, модифицирование иминодиуксусной кислотой - к появлению катионообменной селективности согласно тесту Танака. Влияние степени замещения аминогрупп цвиттер-иона привело к увеличению гидрофильности сорбента, а изменение других характеристик сорбента при этом зависит от структуры цвиттер-иона и используемого спейсера.

Сорбенты, модифицированные глицином и N-метилглицином (1,4-бутандиолдиглицидиловый эфир в качестве линкера), показали лучшую селективность,  экспрессность, симметрию пиков и эффективность до 45 000 тт/м при разделении смеси из 6 углеводов менее чем за 9 минут составом вода/ацетонирил 10:90 об.% со скоростью 1 мл/мин на колонках размерами 100×3 мм. Сорбент, модифицированный таурином (3-глицидоксипропилтриэтоксисилан в качестве линкера), показал лучшую экспрессность и селективность по отношению к 7 водорастворимым витаминам: разделение возможно менее чем за 6 минут с эффективностью до 30 000 тт/м.

Показана широкая применимость синтезированных сорбентов к анализу реальных объектов на примере определения сахаров в сладких и алкогольных напитках, мёде, аминокислот в спортивном питании.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 20-13-00140.