Экстракционное отделение, концентрирование и определение золота (III)

Каюмова И.К., Драбкова Т.В., Рахимова Л.С., Гиясов А.Ш.

Студентка 1 курса магистратуры

Ташкентский государственный технический университет им.Ислама Каримова, Ташкент, Узбекистан, е-mail: irodanauka@mail.ru

В результате научного эксперимента исследован и получен новый экстракционно-спектрофотометрический метод определения золота (III) непосредственно в органической фазе. Определено, что метод отличается простотой выполнения, высокой избирательностью, чувствительностью и экспрессностью. Разработанный метод проверен на анализе производственных растворов, концентратов и пород без отделения сопутствующих элементов, при этом, влияние посторонних ионов, не мешает определению золота в больших кратных количествах [1].

Методика определения золота (III) в чистых растворах. В мерный цилиндр ёмкостью 25 мл с притёртой пробкой вносят анализируемый раствор, содержащий 10 – 1000 мкг золота (III), разбавляют до 7 мл дистиллированной водой, приливают 1 мл HCl (пл.1,19), 2 мл ДМФА, 10 мл хлороформа и встряхивают 5 – 10 сек. Затем смесь переливают в делительную воронку, экстракт фильтруют в кювету через фильтровальную бумагу и измеряют оптическую плотность при 315 нм относительно раствора холостого опыта на спектрофотометре СФ-26. При 5 – 10 секундном встряхивании фаз золото (III) извлекается на 99,9% без изменений до соотношения объёмов фаз 20:1. В этих оптимальных условиях совместно с золотом частично экстрагируется таллий (III), сурьма (V) и вольфрам (VI), однако небольшие количества этих ионов не мешают определению золота. Мешающие влияния таллия (III) и сурьмы в больших кратных количествах устраняют добавлением в экстракционную смесь тионалида и винной кислоты соответственно.

Таблица 1. Определение золота в производственных растворах (n = 4; р = 0,95)

| Содержание золота в производственном растворе, мг/л | Найдено золота, мг/л | Sr |  | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,60 | 1,55 | 0,0160 | ± 0,039 | ± 2,50 |
| 15,20 | 15,30 | 0,0094 | ± 0,220 | ± 1,50 |
| 45,00 | 45,50 | 0,0056 | ± 0,410 | ± 0,990 |
| 101,00 | 101,60 | 0,0075 | ± 1,220 | ± 1,20 |
| 142,50 | 142,30 | 0,0094 | ± 2,134 | ± 1,50 |

Таблица 2. Результаты определения золота (III) в концентратах и породах при экстракции хлороформом (n = 4; р = 0,95)

| Наименование образца | Содержание золота в образцах, г/т | Найдено золота | Sr ∙ 102 |  | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрат | 50,00 | 51,20 | 0,9553 | 0,7653 | ± 1,52 |
| Концентрат | 37,50 | 36,50 | 2,2000 | 1,2770 | ± 3,50 |
| Концентрат | 22,00 | 21,60 | 2,8000 | 0,9720 | ± 4,50 |
| Порода | 8,30 | 7,85 | 2,1120 | 0,2638 | ± 3,36 |
| Порода | 5,60 | 5,24 | 2,4134 | 0,2012 | ± 3,84 |
| Порода | 2,60 | 1,93 | 3,0547 | 0,0938 | 4,86 |

Метод также рекомендован для анализа сточных вод гидрометаллургических производств, и других сложных по химическому составу материалов.

Литература

- Турабджанов С.М., Рахимова Л.С., Отакузиева В.У., Каюмова И.К., Понамарёва Т.В., Гиясов А.Ш.// Избирательное экстракционно-спектрофотометрическое определение золота (III) непосредственно в органической фазе// Universum:химия и биология.№ 8(62).Август.2019.С.22-28.