Спектрофотометрическое определение флавоноидов с использованием новых оптических сенсорных систем на основе треугольных нанопластинок серебра

Фурлетов А.А.

Аспирант 3 г/о

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

e-mail: aleksei_furletov@mail.ru

В последнее десятилетие треугольные нанопластинки (ТНП) серебра привлекают все большее внимание исследователей в связи с наличием у них необычных оптических свойств, связанных с анизотропией. Эти свойства обусловлены явлением поверхностного плазмонного резонанса, которое проявляется в возникновении интенсивной полосы поглощения в видимой области спектра и сильной ее зависимости от формы, размера и степени агрегации наночастиц.

Одним из важных направлений, в котором мог бы быть востребован потенциал ТНП серебра, является определение биологически активных соединений, в частности, флавоноидов. Флавоноиды представляют собой широко распространенные природные антиоксиданты, обладающие иммуностимулирующей, противоопухолевой, противоаллергической и противовоспалительной активностью. Поиск недорогих, экспрессных и чувствительных способов определения флавоноидов является актуальной задачей аналитической химии.

Цель настоящей работы заключалась в разработке нового способа определения флавоноидов с использованием оптических сенсорных систем на основе ТНП серебра.

Осуществлен борогидридный синтез ТНП серебра, стабилизированных цитратом натрия и поли(N-винил-2-пирролидоном). Полученные наночастицы охарактеризованы методами просвечивающей электронной микроскопии, динамического рассеяния света и спектрофотометрии. Установлено, что ТНП серебра характеризуются средней длиной ребра (52 ± 4) нм, толщиной (3.8 ± 0.3) нм, электрокинетическим потенциалом –(27 ± 4) мВ и полосой поверхностного плазмонного резонанса в области 620 – 700 нм.

Показано, что взаимодействие ТНП серебра с флавоноидами в присутствии нитрата серебра(I) сопровождается батохромным смещением и увеличением интенсивности полосы поверхностного плазмонного резонанса наночастиц при длине волны 625 нм, что может быть положено в основу способа определения флавоноидов. Предполагаемый механизм взаимодействия включает восстановление ионов Ag+ до металлического серебра под действием флавоноидов и его осаждение на поверхности наночастиц-затравок. Изучено влияние рН, времени взаимодействия, концентрации реагентов и посторонних соединений на величину аналитического сигнала. Пределы обнаружения флавоноидов в подобранных оптимальных условиях уменьшаются в ряду дигидрокверцетин > кверцетин > рутин > морин и составляют 2.1, 1.3, 1.2 и 0.9 мкМ соответственно. В присутствии хризина, нарингина и нарингенина изменения спектральных характеристик ТНП серебра не происходит. Диапазон определяемых содержаний всех флавоноидов составляет 5 – 100 мкМ. Относительное стандартное отклонение результатов определений не превышает 0.04. Показано, что определению флавоноидов не мешает 1000-кратный избыток распространенных катионов и анионов.

Предложенный в работе подход успешно использован для определения флавоноидов в реальных объектах — лекарственных препаратах и продуктах питания. Для подтверждения правильности определения флавоноидов изучаемые объекты проанализированы также методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии с амперометрическим детектированием аналитического сигнала. Достоинствами разработанного подхода являются простота, экспрессность, хорошие аналитические характеристики и легкость реализации тест-варианта.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90019.