Коррозионное воздействие дифенильной смеси на металлические конструкционные материалы: медь, припой, латунь, сталь, чугун, алюминий

Ларионова О.

Студент, 5 курс специалитета

Тверской государственный университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: larionova.olya@inbox.ru

Дифенильная смесь (дифил) – эвтектическая азеотропная смесь дифенилоксида (73 %) и дифенила (27%). Данная смесь используется как высокотемпературный органический теплоноситель (ВОТ), так как отличается хорошими физико-химическими показателями: низкой вязкостью, высокой плотностью (по сравнению с гидрогенизированными терфенилами), широким рабочим диапазоном температур, не ядовита и т. д. Теплоноситель был изобретен в начале в XX века [1]. В настоящее время производством дифила занимаются такие известные предприятия, как Dow Chemical Company (США), НПК «Полиэстер» (Россия) и др.

Целью работы было исследование коррозионного воздействия ВОТ на образцы металлов. По ГОСТу ISO 2160-2013 и ГОСТу 32329-2013 определяется коррозионное воздействие высокотемпературных жидкостей только на медную пластинку, поэтому было решено взять за основу ГОСТ 28084-89 и изменить условия эксперимента под высокотемпературные жидкости.

Суть эксперимента: в испытуемую жидкость (дифенильную смесь) были помещены образцы металлов, определенной массы и определенных размеров, выдержаны при заданной температуре (170 ºС) установленное количество времени (14 суток), после этого образцы металлов были промыты и взвешены. Затем был произведен сравнительный анализ внешнего вида образцов до и после эксперимента, вычислено коррозионное воздействие с помощью имеющихся данных [2].

Таблица. Данные эксперимента «Коррозионное воздействие»

| Время начала эксперимента | 21.10.2020, 15:00 |
| --- | --- |
| Время завершения эксперимента | 04.11.2020, 15:00 |
| Количество суток | 14,00 |
| Образец металла | mдо, г | mпосле, г | Длина l, мм | Ширина а, мм | Толщина b, мм | Коррозионное воздействие γ, г/(м2*сут) |
| Медь | 14,7678 | 14,7651 | 49,45 | 25,05 | 1,45 | 0,071601 |
| Припой | 29,0253 | 29,0156 | 56,55 | 23,6 | 2,6 | 0,224521 |
| Латунь | 14,1688 | 14,1679 | 50 | 24,85 | 1,45 | 0,023791 |
| Сталь | 12,6488 | 12,6482 | 50,35 | 26,75 | 1,3 | 0,014808 |
| Чугун | 36,0829 | 36,0823 | 54,4 | 27,15 | 3,8 | 0,011992 |
| Алюминий | 8,4921 | 8,4914 | 49,2 | 25,15 | 2,8 | 0,017294 |

По ГОСТу 28084-89 коррозионные потери для припоя не должны превышать 0,2 г/(м2*сут), для остальных металлов – 0,1 г/(м2*сут). Учитывая эти значения, можно предположить, что дифенильная смесь безопасна для данных металлов.

Литература

1. Чечеткин А. В. Высокотемпературные теплоносители. М.: «Энергия», 1971.

2. ГОСТ 28084–89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия. – Введен впервые; введ. 01.07.1990. – М.: Стандартинформ, 2007. – 16 с.