Исследование сополимеров на основе N, N-диметилакриламида

Нақан Ұ.1, Кожабекова А.А.2, Кенжебаева Б. А., Иманбек М.А., Сулейменова А.Б.

Магистрант, 1-курс специалитета2

«Химическая инженерия углеводородных соединений»

Satbayev University,

Institute of Chemical and Biological Technologies, Almaty, Kazakhstan

E–mail: kozhabekova.9772@gmail.com2

Так называемые «умные» или «чувствительные к раздражителям» полимерные материалы представляют особый интерес для исследователей благодаря своим уникальным свойствам. Эти материалы широко используются в медицине, биотехнологии, электронике, экологии и других необходимых областях благодаря своим ценным свойствам. Даже если многие ученые изучали так называемые стимул-чувствительные полимеры, их изучение не теряет свою актуальность в связи с развитием науки и технологий, открытием новых областей применения и растущим спросом на эти полимеры. Таким образом, глубокое изучение этих полимеров по-прежнему является важной задачей для ученых.

Впервые в исследовании были получены сополимерные гидрогели радикальной полимеризацией с вещественным инициированием  на водной среде   с использованием мономеров на основе N,N-димeтилaкpилaмида (ДМА) и акриловой кислоты (АК). Для характеристики синтезированных сополимеров использовались различные современные методы исследования. Строение сополимера определено методом ИК, определена структурная формула, соответствующая этому сополимеру. Исследованы термическая стабильность и морфология поверхности сополимера ДМА-АК. Кроме того, эти сополимеры были проанализированы методом элементного разложения (CHNS), и активность мономеров, составляющих эти сополимеры, в реакции сополимеризации была рассчитана на основе методов Fineman-Ross и Kelen-Tudos.

В работе рассмотрена кинетика отека в воде гидрогелей на основе ДМА и АК. Данную работу  до достижения постоянной массы очищенного на воде гидрогеля  сначала на воздухе, затем в специальной вакуумной печи высушивая и после полного высушивания измеряя массу в зависимости от времени выполняют. Можно заметить что гидрогель DMA - AK очень быстро набухает в водной фазе с течением времени и в течение 2 часов в несколько раз увеличивает свой первоначальный объем. Через 2 дня мы обнаруживаем, что поглощение воды замедляется, тело насыщается и стремится к равновесию. Даже можно наблюдать, что гель впитывает большое количество воды и увеличивая свой объем еще больше, гель не удержав воды в себе распадается на части . Не исключено, что этот гель полностью впитает воду в течение суток, если не подвергать его воздействию внешних факторов. Благодаря особенностям сополимерного состава в сополимерах на основе ДМА и АК, водопоглощающая способность сшитого полимера бывает разной. Стандартная степень набухания геля составляет 586 при содержании БМК ДMA 30%, 475 и 493 при содержании ДMA 50% и 70%. Было определено, что с увеличением объема акриловой кислоты  в начальном мономерном составе увеличивается и степень постоянного набухания .

По результатам исследования было предложено использовать синтезированный гидрогель на основе N, N-димeтилaкpилaмида и акриловой кислоты в качестве незаменимого материала при транспортировке питательных веществ, необходимых для роста растений в сельском хозяйстве, поддержании влажности почвы.

Литература

1. Qu Jin, Zhao Xin, Ma Peter X., Guo Baolin. Injectable antibacterial conductive hydrogels with dual response to an electric field and ph for localized “Smart” drug release. Acta biomaterialia. 2018;72: 55–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2018.03.018.

2. Ulantay Nakan, Grigoriy A. Mun, Yerengaip M. Shaikhutdinov, Gulzhakhan Zh. Yeligbayeva, Shayahati Bieerkehazhi, El-sayed Negim, Hydrogels based on N-isopropylacrylamide and 2-hydroxyethylacrylate: synthesis, characterization and investigation of their antibacterial activity, polymer international 2020 (if=2.5), (wileyonlinelibrary.com) http://dx.doi.org/10.1002/pi.6065