Синтез и исследование фосфорорганических полиуретановых иономеров

Сазонов О.О., Давлетбаева И.М., Латул А.В., Давлетбаева А.Р., Коробкина А.А.,

Аспирант, 2 года

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

институт полимеров, Казань, Россия

E–mail:sazonov.oleg2010@gmail.com

Иономеры представляют собой полимерные материалы, содержащие в своём составе до 10% катионов, анионов или Цвиттер-ионов [1]. Усиленное взаимодействие между ионными парами и их кластеризация увеличивает плотность узлов пространственной полимерной сетки. Эта особенность приводит к высокой вероятности самоорганизации с образованием различных типов нано- и микроструктур, содержащих ионные кластеры и ионопроводящие каналы.

В данной работе изучена этерификация орто-фосфорной кислоты триэтаноламином и полиоксипропиленгликолем. Реакционный процесс сопровождается образованием терминированных гидроксильными группами разветвлённых аминоэфиров орто-фосфорной кислоты (АЭФК) [2-3]. Было установлено, что при получении АЭФК с использованием триэтаноламина в качестве катализатора и центра ветвления, происходит образование разветвленного соединения, в котором вследствие неполной этерификации орто-фосфорной кислоты присутствуют фосфат-анионы в окружении протонов. Изучены строение и свойства полиуретановых иономеров, получаемых на основе АЭФК (АЭФК-ПУ). Установлено, что в зависимости от реакционных условий и природы используемых изоцианатов, АЭФК-ПУ могут быть использованы в качестве защитных покрытий, первапорационных и паропроницаемых мембран, а также в качестве подложки для литийпроводящих гель-электролитов. Показано, что процессы массопереноса обусловлены образованием ионных кластеров в составе АЭФК-ПУ согласно приведенной схеме.

Схема образования ионных кластеров в составе АЭФК-ПУ.

Литература

1. Jaudouin O., Robin J.-J., Lopez-Cuesta J.-M., Perrin D., Imbert C., Ionomer-based polyurethanes: a comparative study of properties and applications, Society of Chemical Industry, // Polymer Int. 2012, 61. p. 495–510.

2. Davletbaeva I.M., Sazonov O.O., Fazlyev A.R., Davletbaev R.S., Efimov S.V., Klochkov V.V., Polyurethane ionomers based on amino ethers of orto-phosphoric acid // RSC Advances. 2019, 9. p. 18599-18608.

3. Davletbaeva I.M., Sazonov O.O., Fazlyev A.R., Zakirov I.N., Davletbaev R.S.,  Efimov S.V.,  Klochkov V.V., Thermal behavior of polyurethane ionomers based on amino ethers of ortho-phosphoric acid // Polymer Science. Series A. 2020, №62 (5). p. 337-349.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 20-33-51001