Магнитореологические жидкости на основе ПДМС линейного и звездообразного строения

Костров С.А.1,2 ,Тихонов П.А.3, Музафаров А.М.2,3, Крамаренко Е.Ю.1,2

Аспирант, 1 год обучения

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений РАН имени А.Н. Несмеянова, Москва, Россия

3Институт синтетических полимерных соединений имени Н.С. Ениколопова, Москва, Россия

E–mail: sergeykostrov1996@gmail.com

Магнитореологические жидкости (МРЖ) представляют собой композитные материалы, состоящие из магнитных частиц в немагнитной жидкой среде [1]. При помещении данного материала в магнитном поле, магнитные частицы выстраиваются в цепочечные структуры, ориентированные преимущественно вдоль направления магнитного поля. За счет данного изменения структуры могут значительно меняться физические свойства материала, в частности, его механические и вязкоупругие свойства, которые в данной работе характеризуются комплексным динамическим модулем сдвига.

В зависимости от назначения, в качестве жидкости могут использоваться вода, полиэфиры, синтетические углеводороды, минеральные или силиконовые масла. В данной работе изучаются магнитореологические жидкости на основе олигомеров ПДМС линейного и звездообразного строения. Преимуществами такого выбора дисперсной среды является биоинертность ПДМС и повышенная седиментационная стабильность магнитных частиц, диспергированных в олигомерах, по сравнению с низкомолекулярными аналогами. Похожие исследования были проведены в работе [2], где в качестве дисперсионной среды использовались сверхразветвленные макромолекулы, однако МРЖ на основе регулярных разветвленных макромолекул до сих пор остаются не исследованными.

В данной работе были созданы МРЖ на основе ПДМС линейного и звездообразного строения, содержащие 70, 75 и 80 мас.% микрочастиц карбонильного железа в качестве магнитного наполнителя. Обнаружено, что в то время как чистые ПДМС являются ньютоновскими жидкостями, их магнитные композиты демонстрируют псевдопластичность. Проведено исследование вязкоупругих свойств полученных МРЖ в различных магнитных полях до величины B=1 Тл. Значения вязкости и модуля упругости МРЖ в магнитном поле B=1 Тл достигают значений η~0.19-0.65 МПа*с и G’=0.4 МПа соответственно. Относительный рост вязкости и модуля упругости МРЖ на основе звездообразного ПДМС с концентрацией магнитного наполнителя 70 мас.% в магнитном поле превышает 4 порядка величины. В магнитном поле у магнитных композиций возникает предел текучести, который достигает значения τ0=70 кПа при В=1Тл.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-13-00340).

Костров Сергей благодарит Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС»

Литература

1. De Vicente J., Klingenberg D.J., Hidalgo-Alvarez R. Magnetorheological fluids: a review: Soft matter. 2011.

2. Vasiliev V.G. et al. Magnetorheological fluids based on a hyperbranched polycarbosilane matrix and iron microparticles: Smart Materials and Structures. 2016.