Влияние строения лучей на свойства термочувствительных

поли-2-аклкил-2-оксазинов и поли-2-алкил-2-оксазолинов в водно-солевых растворах

Кирилэ Т.Ю., Смирнова А.В.

Старший научный сотрудник

Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: tatyana_pyx@mail.ru

Исследовано влияние строения лучей на поведение в водно-солевых растворах звездообразных шестилучевых поли-2-алкил-2-оксазинов и поли-2-алкил-2-оксазолинов с гексаазаортопарациклофановым ядром (АЦФ6-ПАОЗи и АЦФ6-ПАОЗ) (Рис. 1). В качестве солей выбрали NaCl и N-метилпиридиний толуолсульфонат (N-ПТС). Как видно на Рис. 2 добавление солей приводит к снижению температур фазового перехода и его ширины. Характер поведения АЦФ6-ПАПОЗи и АЦФ6-ПАОЗ меняется в зависимости от характера добавленной соли и от структуры лучей. Температуры начала фазового разделения Т1 уменьшаются в ряду АЦФ6-ПЭОЗ – АЦФ6-ПЭОЗи – АЦФ6-ПИПОЗ – АЦФ6-ПИПОЗи.

Рис. 1. Структурные формулы звездообразных шестилучевых АЦФ6-ПАОЗи и АЦФ6-ПАОЗ, где в качестве лучей выступают: 1) поли-2-этил-2-оксазолин; 2) поли-2-этил-2-оксазин; 3) поли-2-изопропил-2-оксазолин; 4) поли-2-изопропил-2-оксазин.

Рис. 2.  Зависимости температуры фазового разделения T1 от концентрации соли c* для звездообразных АЦФ6-ПАОЗи и АЦФ6-ПАОЗ в растворах NaCl, N-ПТС при с = 0.5 г/дл.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта 19-73-00175.