Изучение процессов самоорганизации в водных растворах амфифильных привитых сополимеров с полидиметилсилоксановой основной и боковыми цепями поли-2-изопропил-2-оксазолина

Родченко С.В.,1 Миленин С.А.,2 Курлыкин М.П.,1 Теньковцев А.В.,1 Филиппов А.П.1

Аспирант, 3 курс аспирантуры

1 Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук,

Санкт-Петербург, В.О., Россия

2 Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: srfm.rodchenko@gmail.com

Цель настоящей работы – анализ самоорганизации в водных растворах термочувствительных цилиндрических щеток на основе полидиметилсилоксана с боковыми цепями поли-2-изопропил-2-оксазолина с плотностью прививки 0.6. Исследованные образцы различались величинами молекулярных масс и степенью гидрофобности (400000 и 720000 г/моль) вследствие разной длины привитых цепей. Исследования были проведены методами рассеяния света и турбидиметрии. Длинные боковые цепи поли-2-изопропил-2-оксазолина образуют плотную гидрофильную оболочку, которая препятствует контактам между основными цепями различных макромолекул, и в растворах образца с длинными привитыми цепями увеличение степени дегидратации при повышении температуры вызывает образование внутримолекулярных водородных связей и компактизацию частиц. В случае образца с короткими боковыми цепями возможно взаимодействие основных гидрофобных цепей, и увеличение степени дегидратации приводит к формированию межмолекулярных водородных связей и агрегации. Нижняя критическая температура растворения для образца с длинными боковыми цепями поли-2-изопропил-2-оксазолина выше, чем для образца с короткими. Следовательно, не молекулярная масса, а внутримолекулярная плотность является решающим фактором, определяющим термочувствительность исследованных привитых сополимеров.

Рисунок 1. Концентрационные зависимости температур начала T1 и окончания T2 интервала фазового разделения.

Благодарность

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90104.