Влияние дисперсности технического углерода для разработки морозостойких резин на основе эпихлоргидринового каучука, модифицированных углеродными нанотрубками

Степанова В.Д., 1 Тимофеева Е.Н.,2 Петрова Н.Н.3

1: студент, 2: старший преподаватель, 3: профессор-заведующий

Северо- Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

институт естественных наук, г. Якутск, Россия

E-mail: vistep97@mail.ru

В настоящее время в целях повышения эксплуатационных характеристик резиновых деталей уплотнительного назначения совершенствуют рецептуры резиновых смесей. Резины модифицируют органическими и неорганическими наполнителями [1,2], например углеродными нанотрубками. В работе исследовано влияние углеродных нанотрубок на резины на основе эпихлоргидринового каучука (ЭПХГ) марки HYDRINT6000 с разными марками технического углерода K354, N550, N803. В ходе модификации резин углеродными нанотрубками наблюдается улучшение их эксплуатационных свойств.

В качестве эластомерной матрицы был выбран эпихлоргидриновый каучук (ЭПХГ) марки HYDRIN T6000. Данная марка ЭПХГ занимает особое положение в ряду топливо- и термостойких каучуков специального назначения, область температурной эксплуатации: от -60ºС до +135ºС [3].

Наполнителем являются одностенные углеродные нанотрубки под торговой маркой TUBALL российской компании OCSiAl. Для эффективного использования нанонаполнителей в составе полимерных материалов после их длительного хранения проведено ультразвуковая обработка нанотрубок в ультразвуковой ванне в течении 1 минуты.

Установлено положительное влияние ультразвуковой активации УНТ для всех разработанных резин на основе ЭПХГ каучука, что подтверждается улучшением основных эксплуатационных свойств, по сравнению с ведением не активированных УНТ.

Анализ влияния различных марок ТУ на свойства резин на основе ЭПХГ каучука показало, что УНТ эффективно использовать с мало дисперсной маркой ТУ 803.

Проведенные исследования показали, что по мере увеличения содержания УНТ прочностный показатели имеют тенденции к увеличению, однако относительное удлинение падает.

Износостойкость полученных резин увеличивается и возрастает морозостойкость, т.е. можно предположить, что разработанные резины будут надежно эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера.

Литература:

- Иванова С. Ф., Петрова Н.Н. Модификация резин на основе каучуков специального назначения гидролизатом коллагена/ С. Ф. Иванова, Н.Н. Петрова // VIIIВсероссийская конференция «Каучук и резина – 2018: традиции и новации». Москва – 2018. С. 55-56

- Мухин В. В., Петрова Н. Н. Климатическое старение резин на основе эпихлоргидринового каучука в нефти при низких температурах / В. В. Мухин, Н. Н. Петрова // Вестник СВФУ. – 2017. – №6(62). – С. 59- 66. – Библиогр.: с 65 (14 назв.)

- . http://www.zeon.eu/eco-hydrin.html