Получение и свойства водорастворимых нанокомпозитов

на основе натриевой соли альгиновой кислоты,

модифицированной ионами Са2+ и Mg2+

Лукманова А.Р.1, Антонова Ю.А.2, Спиридонов В.В.2

Студент, 1 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail:lukmanovaalina@mail.ru

Направленный транспорт и доставка лекарственных препаратов является одним из ключевых этапов терапии различных заболеваний. Основным достоинством направленной доставки является концентрирование лекарственного препарата в необходимом органе или живой ткани, а также устранение рассеивания лекарства по организму. В результате уменьшается доза введенного препарата и устраняются побочные явления от воздействия терапевтических средств на здоровые клетки. Кроме того, контейнеры, способные иммобилизовать лекарственный препарат, должны быть биосовместимыми и биодеградируемыми. Природные макромолекулы на основе альгиновых кислот являются идеальными кандидатами для создания наноконтейнеров для иммобилизации лекарств.

Целью данной работы является синтез и исследование нанокомпозитов на основе альгинатов натрия, модифицированных ионами Ca2+ и Mg2+. В ходе экспериментов были получены серии нанокомпозитов с различным содержанием ионов Ca2+ и Mg2+. Изучены их гидродинамические характеристики; установлено, что по мере увеличения содержания ионов Ca2+ и Mg2+ в составе нанокомпозитов размеры исследуемых частиц резко уменьшаются по сравнению с исходными макромолекулами и закономерно уменьшаются по мере увеличения содержания двухвалентных ионов. Были изучены электрокинетические характеристики нанокомпозитов; показано, что все исследуемые в работе частицы характеризуются отрицательным зарядом, что свидетельствует о их высокой коллоидной устойчивости.