Комплексы на основе полистиролсульфокислоты, полиэтиленоксида и 
поли-(3,4-этилендиокситиофена)

Бодаев В.О. Пышкина О.А. Ярышева А.Ю. Ярышева Л.М. Литманович Е.А. Сергеев В.Г.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: bodaev.v@yandex.ru

В последнее время все большее внимание привлекают комплексы проводящих полимеров на непроводящих полимерных матрицах, придающих проводящим полимерам свойства, которыми они не обладают, такие как, например, диспергируемость в воде и эластичность, которая является необходимой для разработки эластичных электропроводящих связующих материалов для аккумуляторных электродов, частицы электрохимически активного материала которого изменяют объём в процессе заряда/разряда электрода. Однако все известные проводящие полимеры являются чрезвычайно хрупкими и не проявляют способности к растяжению. Разрывное удлинение плёнок на основе комплексов поли-(3,4-этилендиокситиофена) и полисиролсульфоновой кислоты (ПЭДОТ-ПССК), одного из наиболее часто используемых полимеров, составляет <2%. Наиболее распространенным методом придания эластичности комплексам на основе ПЭДОТ является смешение комплекса ПЭДОТ-ПССК с гибкоцепными полимерами, такими как полиэтиленоксид (ПЭО), полиэтиленгликоль (ПЭГ) и поливиниловый спирт (ПВС). Описанные в литературе методики смешения, как правило, не предполагают возможности контролировать однородность полученных смесей, что в итоге часто приводит к образованию неоднородных смесей и композитов.

В настоящей работе проведено сравнение тройных систем на основе ПССК-ПЭО-ПЭДОТ, полученных как методом смешения комплексов ПЭДОТ-ПССК с ПЭО, так и полимеризацией ЭДОТ в растворах комплексов ПССК-ПЭО, кроме того охарактеризовано поведение двойных комплексов ПССК-ПЭО в растворах и твёрдом виде.

Методом вискозиметрии показано, что в разбавленных как в водных, так и в водно-солевых растворах, взаимодействие между ПССК и ПЭО отсутствует и система представляет собой совместимую смесь полимеров в общем растворителе. Однако при добавлении кислоты образуются нерастворимые в воде комплексы ПССК-ПЭО в виде коацерватов. Показано, что увеличение мольного соотношения [ПЭО]:[ПССК] с 0,25 до 4 приводит к увеличению выхода образующихся коацерватов.

В полуразбавленных растворах ПССК и ПЭО образуют водорастворимые комплексы на водородных связях как в водных, так и в водно-солевых растворах, причем концентрационные режимы растворов таких комплексов не зависят от способа их получения – разбавления раствора или его концентрирования.

Исследованы механические свойства плёнок, образующихся из растворов комплексов ПЭО-ПССК, и показано, что при возрастании [ПЭО]:[ПССК] с 0,85 до 2,57 наблюдается переход хрупких свойств к пластичным (εр изменяется от 11% до 730%).

Показано, что свойства как тройных смесей ПЭДОТ-ПССК-ПЭО, так и продуктов синтеза ПССК-ПЭО-ПЭДОТ зависят от концентрации ЭДОТ: с её возрастанием повышается проводимость и снижается эластичность плёнок на основе тройных систем. Кроме того, показано, что в отличии от хрупких плёнок на основе смесей, плёнки комплексов ПССК-ПЭО-ПЭДОТ обладают эластичностью более 100%.