Модификация резиновых смесей на основе ЭПХГ гидролизатом коллагена

Исакова А.И., Петрова Н.Н.

Студент, 1 курс магистратуры

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

институт естественных наук, Якутск, Россия

E–mail: farrellyanya@gmail.com

Известно, что для изменения свойств резин используются специальные добавки – модификаторы. Большое количество научных работ посвящено разработке новых полимерных материалов с использованием биологических модификаторов [1]. Полученные композиции обладают не только улучшенным комплексом свойств, но и являются экологически чистыми материалами.

Целью работы является  модификация резиновых смесей на основе ЭПХГ гидролизатом коллагена (ГК), полученным нами из плавательного пузыря северных видов рыб щелочно-солевым гидролизом с последующей сублимационной сушкой [2].

Резиновые смеси готовили по стандартным методикам, вулканизацию проводили при 150°С в течение 35 мин в гидравлическом прессе GT-7014-H10C. Модификатор вводили непосредственно в ненаполненную  резиновую смесь в количестве 1, 2, 3, 4 и 5 массовых частей на 100 массовых частей каучука. Физико-механические свойства полученных резин по ГОСТ 270-75. Сопротивление раздиру по ГОСТ 262-93.Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия определяли по ГОСТ 13808-79.

Таблица 1. Влияние ГК на эксплуатационные свойства ЭПХГ

|  | 0 масс.ч. ГК | 3 масс.ч. ГК |
| --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении, МПа | 7,6 | 7,9 |
| Сопротивление раздиру, кН/м | 18,0 | 20,3 |
| Коэффициент морозостойкости | 0,66 | 0,59 |

По результатам анализа экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что оптимальной является дозировка 3 масс. ч. гидролизата коллагена на 100 масс. ч. каучука. Так, для резин с данным содержанием ГК значение сопротивления раздиру на 12,8% выше по сравнению с исходной, не содержащей ГК (табл. 1). С помощью этого важного показателя оценивается разрушение материала при наличии местных повреждений, в зоне которых при деформации образцов концентрируются напряжения. Улучшение показателя должно способствовать повышению ресурса работы резиновых  уплотнителей в реальных условиях эксплуатации. Физико-механические свойства резин, модифицированных гидролизатом коллагена на основе ЭПХГ, сохраняются на исходном уровне. По мере увеличения содержания ГК коэффициент морозостойкости монотонно снижается. Это может быть связано с особенностями структуры исследованных резин и более высокой степенью вулканизации эластомерной матрицы в присутствии ГК, как это было показано ранее [3].

Литература

1. Колотилин Д. В., Потапов Е. Э., Резниченко С. В. и др. Гидролизаты серосодержащих полипептидов (кератинов) как новые ингридиенты полимерных композиционных материалов // Каучук и резина. 2016. №3. С. 18-23.

2. Иванова С. Ф., Петрова Н. Н. Исследование коллагена из плавательного пузыря осетровых (acipenseridae) и сиговых (corogenidae) пород рыб // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2015. №5 (49). С. 51-59.

3. Иванова, С. Ф., Петрова Н. Н., Михайлова С. Т. Гидролизаты коллагена, полученные из плавательного пузыря северных рыб, как модификаторы морозостойких резин уплотнительного назначения // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2018. Т. 26, № 4. С. 118-124