Затравочная полимеризация N-изопропилакриламида в присутствии частиц блок-сополимера акриловой кислоты, N-изопропилакриламида и н-бутилакрилата

Тыквин С.А.

Студент 1-го курса магистратуры

Российский технологический университет - МИРЭА, институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений им. С.С. Медведева,

Москва, Россия

E-mail: saliusz-garbuzz@mail.ru

В последнее время в полимерной химии особое распространение получили амфифильные блок-сополимеры. Такие объекты в зависимости от их свойств могут быть успешно внедрены в различные области техники и технологии. Настоящая работа посвящена получению термочувствительных блок-сополимеров, где в качестве термочувствительного блока был выбран поли(N-изопропилакриламид), ПНИПАМ, характеризующийся нижней критической температурой растворения (~ 32°). Кроме N-изопропилакриламида, НИПАМ были выбраны также акриловая кислота, АК, и н-бутилакрилат, н-БА, в качестве блок-образующих мономеров.

Для получения такого блок-сополимера выбрали один из вариантов гетерофазной полимеризации с обратимой передачей цепи по механизму присоединения-фрагментации (ОПЦ), затравочную ОПЦ-полимеризацию. В качестве затравочных частиц использовали суспензию частиц блок-сополимера со(АК/НИПАМ)-блок-ПБА-блок-со(АК/НИПАМ), содержащего фрагмент симметричного тритиокарбонатного ОПЦ-агента, в метаноле, получение которой подробно описано в работе [1].

Исследование затравочной ОПЦ-полимеризации начали с изучения степени набухания затравочных частиц новым мономером, НИПАМ. Степень набухания частиц изучали по изменению среднего диаметра суспензии затравочных частиц, в которую был помещен мономер в избытке по отношению к затравочным частицам. Средний диаметр частиц с 163 нм непрерывно увеличивался примерно до 250 нм в течение 3-х часов, и далее своего значения не изменял. Полимеризацию инициировали динитрилом азоизомасляной кислоты, ДАК (5 x 10-3 - 7.5 x 10-3 моль/л).

Полученные блок-сополимеры характеризовали ИК-Фурье спектрами, на которых видно наличие блока ПНИПАМ за счет появления валентных колебаний, характерных для вторичных амидов. Наблюдали полосы поглощения, отвечающие водородным связям: связанные группы –ОН (3300-2500 см-1) и связанные группы –NHR (3330-3070 см-1), а также полосы, соответствующие валентным колебаниям связи С=О (1731 см-1) и деформационным колебаниям связи N-H (1660-1540 см-1). Как и ожидалось, с увеличением концентрации ДАК, а, следовательно, и длины блока ПНИПАМ в сополимере увеличивалась интенсивность характеристической полосы поглощения, соответствующей колебаниям связи N-H.

Визуально в синтезированных суспензиях было замечено небольшое количество коагулюма, содержание которого не превышало 5 - 7 % масс. Средний диаметр частиц составил 570-640 нм, что может свидетельствовать об образовании агрегатов. Для улучшения устойчивости частиц планируется изменить некоторые условия проведения полимеризации, например, оценить влияние природы инициатора.

Литература

- Н.С. Серхачева, Е.В. Черникова, Н.И. Прокопов, М.С. Балашов, В.В. Огай, Р.В. Томс. Дисперсионная полимеризация н-бутилакрилата под действием сополимеров акриловой кислоты и N-изопропилакриламида / // Пластические массы. 2019. № 9-10. С. 34-38.