Влияние сульфаминовой кислоты на динамическую вязкость растворов ксантана

Едзиева Д.Р.

Студент, 1 курс магистратуры

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

Email:dianaedzieva@mail.ru

Одним из способов проведения направленной кислотной обработки является загущение кислотного состава полимерами. Из биополимеров применяют ксантан, ритизан, симусан и др. [1].

Ксантан – это биополимер, химическая формула (С35H49O29)n ,  устойчив к действию кислот. Водный раствор ксантана представляет собой неньютоновскую жидкость, имеет псевдопластичный характер течения. Наличие большого числа химически активных групп – гидроксильных, карбоксильных, ацетатных и др. придает ксантану свойства загустителя, но в тоже время неоднозначно влияет на его реологические свойства и поведение в средах с различным рН.

В работе были проведены реологических исследования кислотных растворов ксантана трех марок. Были измерена динамическая вязкость при концентрации ксантанов 0,5% масс., а концентрация сульфаминовой кислоты 5% и 15% масс., как наиболее часто применяемые. Полученные реологические кривые описываются степенным уравнением Оствальда да Виля и, согласно показателям n и k (таблица №1) система сохраняет псевдопластический характер течения.

Таблица №1 – Показатели n и k для растворов 3-х марок ксантанов с различной концентрации сульфаминовой кислоты

| Концентрация сульфаминовой кислоты | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0% | n=0.15 k=3866 | n=0.18 k=4901 | n=0.16 k=3942 |
| 5% | n=0.23 k=2159 | n=0.3 k=1492 | n=0.23 k=2749 |
| 15% | n=0.20 k=3288 | n=0.3 k=1492 | n=0.24 k=2368 |

Согласно представленным данным (рисунок №1) эффективная вязкость кислотных растворов снизилась для всех кислотных растворов на основе ксантанов. Более устойчивый к воздействию оказался ксантан марки 1.

Рисунок 1 – Изменение эффективной вязкости (при 1 c-1) растворов ксантанов с увеличением концентрации сульфаминовой кислоты

Литература

1. Силин М.А. Промысловая химия: Учебное пособие / М.А. Силин, Л.А. Магадова, Л.И. Толстых и др. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 350 с.