Синтез и исследование полиуретановых литийпроводящих гель-электролитов

Низамов А.А.1, Давлетбаева И.М.1, Баймуратова Г.Р.2, Юдина А.В.2,
 Ярмоленко О.В.2,Сазонов О.О.1,

Аспирант, 3 курса

1Казанский национальный исследовательский технологический университет,

институт полимеров,Казань, Россия

2Институт проблем химической физики РАН,

Черноголовка, Россия

E–mail: nizamov564@mail.ru

В настоящее время литиевые источники тока (ЛИТ) благодаря высокому комплексу своих характеристик перед другими видами электрической энергии нашли широкое применение в портативных устройствах, например, в таких, как мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты. Один из основных элементов ЛИТ, определяющих энергоемкость системы, является электролит [1]. Усовершенствование традиционно используемого жидкого электролита, представляющего собой раствор соли лития в органическом растворителе возможно путем замены его на полимерный гель-электролит (ПГЭ). ПГЭ состоят из полимерной матрицы, пропитанной жидким электролитом и позволяют повысить безопасность и срок службы ЛИТ. В связи с этим актуальным является задача по созданию ПГЭ, проявляющих ионную проводимость, близкую к проводимости жидких электролитов (10-3-10-2 См/см при 20 °С).

Целью данной работы явилось синтез и исследование полиуретанов (АЭФК-ФА-ПУ), полученных на основе модифицированных фталевым ангидридом аминоэфиров орто-фосфорной кислоты (АЭФК-ФА) [2] в качестве полимерной матрицы для ПГЭ. Для изучения проводящих свойств по Li+ полученных полиуретанов сухие образцы были пропитаны жидким электролитом (1М раствор LiBF4 в γ-бутиролактоне) в течение 1 часа при 40 °С и измерены их импедансы.

Было установлено, что внедрение в разветвлённую структуру аминоэфиров орто-фосфорной кислоты ароматического карбоксилсодержащего фрагмента приводит к повышению ионной проводимости АЭФК-ФА-ПУ в сравнении с АЭФК-ПУ более чем в 3 раза. Высокие значения проводимости ((2·10-3 См/см) наблюдаются при соотношении [ФA]:[ТЭА]=0.2÷0.5, то есть в области относительно низкого содержания фталевого ангидрида. Повышение ионной проводимости объясняется тем, что в структуре АЭФК-(0.2÷0.5)-ПУ образуются центры макромолекулярной упаковки, которые в результате кооперативного эффекта приводят к значительным изменениям процессов надмолекулярной организации этих полимеров, способствующие увеличению объемов катион-проводящих каналов, а следовательно, и к усилению подвижности ионов Li+ в полимерной матрице

Литература

1. Баскакова Ю.В., Ярмоленко О.В., Ефимов О.Н. Полимерные гель-электролиты для литиевых источников тока // Успехи химии. – 2012. – Т. 81. – № 4. – С. 367-380.

2. Davletbaeva, I.M. Polyurethane ionomers based on amino ethers of orto-phosphoric acid / I. M. Davletbaeva, O.O. Sazonov, A.R. Fazlyev, R.S. Davletbaev, S.V. Efimov, V.V. Klochkov // RSC Advances. – 2019. – Vol. 9, No. 32. – Р. 18599-18608.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-19-00136.