Синтез и исследование поверхностных свойств новых мультиблок-сополимеров норборнена и циклооктена с кремний- и кислородсодержащими заместителями

Аджиева О.А., Жигарев В.А.

Аспирант, 1-й год обучения

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук,

Москва, Россия

E–mail: olga.adzhieva96@gmail.com

Сополимеры с блоками разной жесткости и разнообразными функциональными заместителями в боковой цепи обладают способностью к образованию наноструктур с выраженными амфифильными, поверхностными и газоразделительными свойствами, интересными с точки зрения фундаментальной науки и перспективными для использования в современных технологиях [1]. Вместе с тем, большая часть исследований посвящена ди- и триблок-сополимерам, а мультиблок-сополимерам  уделяется гораздо меньше внимания.

В настоящей работе впервые осуществлена реакция макромолекулярного кросс-метатезиса [2] между стеклообразными полинорборненом/кремнийзамещенным полинорборненом (ПНБ-R1) и эластомерными кремний- и/или кислородсодержащим полиоктенамером (ПЦО-R) под действием Ru-карбенового катализатора Граббса 2-го поколения (Г2). Получен широкий ряд новых функциональных статистических мультиблок-сополимеров с различной степенью блочности и заместителями только в одном или в обоих типах блоков.

Строение и термические свойства мультиблок-сополимеров исследованы методами 1Н, 13С ЯМР спектроскопии, ГПХ, ДСК. Поверхностные свойства синтезированных сополимеров изучены методом сидячей капли. Установлена возможность регулирования гидрофобных и гидрофильных характеристик сополимеров в зависимости от природы заместителя.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-03-00703. Выражаем благодарность научным руководителям Грингольц М.Л., Денисовой Ю.И. и Кудрявцеву Я.В. за помощь, ценные советы и рекомендации при выполнении работы.

Литература

1. P. Alexandridis. Amphiphilic copolymers and their applications // Current Opinion in Colloid & Interface Science. 1996, №1(4). p. 490–501.

2. Y. I. Denisova, A. V. Roenko, O. A. Adzhieva, M. L. Gringolts, G. A. Shandryuk, A. S. Peregudov, E. Sh. Finkelshtein and Y. V. Kudryavtsev. Facile synthesis of norbornene–ethylene–vinyl acetate/vinyl alcohol multiblock copolymers by the olefin cross-metathesis of polynorbornene with poly(5-acetoxy-1-octenylene) // Polym. Chem. 2020, №11. p. 7063–7077.