Синтез новых 3,7-бис(ариламино)производных фенотиазина и их самоорганизация с полианилином

Хадиева А.И., Стойков И.И.

аспирант, 4 курс

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E–mail:as-alex93@mail.ru

Органическая электроника является одним из самых перспективных направлений материаловедения и призвана стать неотъемлемой частью устройств будущего. Компоненты электроники, основанные на органических материалах, обладают такими преимуществами как: легкость обработки, гибкость, низкая стоимость и простота технологии при производстве [1]. Однако при переходе от тонких органических пленок к объемным материалам выявляется ряд проблем, связанных с разупорядоченностью молекул, негативно влияющей таким образом на подвижность носителей заряда. Для решения данной проблемы, так называемая «супрамолекулярная электроника» включает в себя получение материалов с заданными свойствами по принципу «снизу-вверх»: за счет направленной функционализации обеспечивается контроль «упаковки молекул» в объеме формируемого материла за счет контролируемых процессов самоассоциации, самосборки и самоорганизации [2].

В данной работе продемонстрирован потенциал применения в супрамолекулярной электронике 3,7-бис(ариламино)производных фенотиазина – концептуально новый тип производных фенотиазина, сочетающих топологию лейкоэмеральдина (восстановленной формы полианилина) с обратимой стабильной окислительно-восстановительной системой фенотиазина [3]. Кроме того, 3,7-дизамещение обеспечивает максимальное сопряжение между центральным атомом азота фенотиазинового ядра (местом обратимого окисления) и удаленным фрагментом анилина. Продемонстрировано, что путем введения электронодонорных (аминогруппы) и электроноакцепторных групп (например, карбоксильные, сульфокислотные фрагменты) может быть достигнута направленная самосборка молекул фенотиазина в бинарные ассоциаты, а также самоорганизация с электропроводящим полимером – полианилином. В случае последнего показано образование двухкомпонентного наноматериала: благодаря структурной схожести и наличию сульфокислотных групп в молекуле 3,7-бис(ариламино)производного фенотиазина (выступающих в качестве допирующего агента) под действием ультразвука происходит направленная самоорганизация полианилина в нановолокна (диаметром порядка 50 нм) с равномерно распределёнными включениями частиц производного фенотиазина (средний размер частиц 100 нм).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90092 и гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2499.2020.3).

Литература

1. Tjong S.C. Nanocrystalline Materials.: Elsevier, 2014.

2. Moulin E., Busseron E., Giuseppone N. CHAPTER 1. Self-assembled Supramolecular Materials in Organic Electronics // Smart Materials Series.: Royal Society of Chemistry, 2014. p. 1–52.

3. Pereţeanu I.S., Müller T.J.J. Synthesis and electronic properties of 3,7-dianilino substituted N-hexyl phenothiazines // Org. Biomol. Chem. 2013, № 31(11). p. 5127.