Скорость желатинизации фурано-эпоксидных смол

Максимова Ю.Р.1

Студент, 3 курс бакалавриата

1ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, химико-фармацевтический факультет, Чебоксары, Россия

экономический факультет, Москва, Россия

E–mail: Ymaksimmova@mail.ru

Фураноэпоксидный олигомер ФАЭД – продукт, состоящий из фурфуролацетонового мономера ФА и эпоксидианового олигомера ЭД-20, число после слова ФАЭД означает массовое содержание эпоксидного компонента в реакционноспособном олигомере, число в скобках – марка эпоксидного олигомера ЭД. Они характеризуются комплексом технически ценных свойств, присущих обоим компонентам, а именно, адгезией и прочностными свойствами эпоксидных смол, тепловой и химической стойкостью. Вязкость фурановой смолы, низкая стоимость, наличие химически активных функциональных групп даёт возможность работы в виде активного разбавителя. Однако, одним из самых главных недостатков таких смол является то, что включение в состав фурановой смолы замедляет процесс полимеризации, что в итоге, требует большего времени отверждения при равных условиях. В качестве эпоксидной составляющей использовалась эпоксидная смола ЭД-20 (ГОСТ 10587-84) в качестве фурановой составляющей использовался фурфуролацетоновый мономер ФА (синтезированный и отвечающий качеству ТУ 2453-001-08468234-01 содержащий 64,63% монофурфурилиденацетона и 21,36% дифурфурилиденацетона).

Целью работы являлось изучение влияния соотношения эпоксидной и фурановой составляющий в связующем на скорость желатинизации. В бюксе отвешивают определённое количество связующего и отвердителя. Эту смесь выливают на подготовленную полимеризационную плиту, включают секундомер и определяют скорость желатинизации при (120±2) °С. За скорость желатинизации принимают время (в сек.), прошедвшее с момента нанесения продукта на плиту, до момента отрыва нити. За результат испытания принимают среднее арифметическое 3-х параллельных измерений.

Таблица 1. Результаты испытаний Фураноэпоксидных смол

| № Опыта | Состав опыта | Скорость желатинизации при 120 С, в с. | Замедление полимеризации, в % относительно стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 г. ЭД 20 + 0,2 г. ПЭПА | 45 | - |
| 2 | 1 г. ФАЭД 90(20) + 0,2 г. ПЭПА | 51 | 13,3 |
| 3 | 1 г. ФАЭД 80(20) + 0,2 г. ПЭПА | 72 | 60,0 |
| 4 | 1 г. ФАЭД 70(20) + 0,2 г. ПЭПА | 92 | 104,4 |
| 5 | 1 г. ФАЭД 60(20) + 0,2 г. ПЭПА | 110 | 144,4 |
| 6 | 1 г. ФАЭД 50(20) + 0,2 г. ПЭПА | 128 | 184,4 |
| 7 | 1 г. ФАЭД 40(20) + 0,2 г. ПЭПА | 195,9 | 335,3 |
| 8 | 1 г. ФАЭД 30(20) + 0,2 г. ПЭПА | 257,3 | 471,8 |
| 9 | 1 г. ФАЭД 20(20) + 0,2 г. ПЭПА | 317 | 604,4 |
| 10 | 1 г. ФАЭД 10(20) + 0,2 г. ПЭПА | 440 | 877,8 |
| 11 | 1 г. ФА + 0,2 г. ПЭПА | 610 | 1255,6 |

Как можно видеть, увеличение в связующем фурановой составляющей значительно замедляет процесс желатинизации. Устранить этот недостаток можно увеличением содержания отвердителя.