Синтез сополимеров н-бутилакрилата и стирола методом радикальной полимеризации в режиме обратимой передачи цепи – прекурсоров звездообразных полимеров

Корельцев М.И1, Ваганов Е.В.2

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: koremaxim@mail.ru

Перспективным методом контроля процессов образования высокомолекулярных соединений является «живая» радикальная полимеризация, протекающая по механизму обратимой передачи цепи (ОПЦ) с присоединением-отщеплением фрагментов. Основным отличием ОПЦ-процесса от классической радикальной полимеризации является подавление квадратичной гибели макрорадикалов роста вследствие их обратимого взаимодействия со специальными веществами – ОПЦ-агентами, что позволяет продолжить рост полимерных цепей при добавлении новой порции мономера. Использование данного метода позволяет эффективно управлять сополимеризацией, т.е. получать сополимеры с различной структурой (градиентные, блок-сополимеры, звездообразные и др.), что труднодостижимо традиционными синтетическими методами [1-2].

Звездообразные полимеры, полученные методом «живой» трехмерной радикальной полимеризацией, могут быть использованы в качестве перспективных эластомерных добавок в полиметилметакрилат с целью повышения ударопрочности органических стекол [3-4].

В работе синтезированы сополимеры н-бутилакрилата и стирола (88:12 мас.%) в растворе толуола (50 мас.%), методом классической радикальной полимеризации и методом «живой» радикальной полимеризации в присутствии ОПЦ-агента дибензилтритиокарбоната. В качестве инициатора использовали 2,2'-азо-бис-изобутиронитрил. Путем варьирования концентрации ОПЦ-агента, рассчитанного из закона «живых» цепей, получены сополимеры с двумя заданными молекулярными массами.

Методом изотермической микрокалориметрии исследована кинетика ОПЦ-сополимеризации н-бутилакрилата и стирола при 80оС. Установлено, понижение скорости «живой» радикальной полимеризации по сравнению с классической радикальной полимеризацией из-за протекания специфических ОПЦ-реакций.

Полученные сополимеры характеризуются узким и унимодальным молекулярно-массовым распределением, определенным методом гель-проникающей хроматографии. Показано понижение параметра полидисперсности в 2 раза при ОПЦ-полимеризации по сравнению с классической радикальной полимеризацией.

Таким образом, синтезированные сополимеры н-бутилакрилата и стирола методом ОПЦ-радикальной могут быть использованы в качестве прекурсоров звездообразных полимеров, перспективных модифицирующих добавок в полиметилметакрилат.

Работа выполнена по теме № 0089-2019-0008 Государственного задания ИПХФ РАН (№ госрегистрации АААА-А19-119041090-087-4) с использованием оборудования Аналитического центра коллективного пользования ИПХФ РАН.

Литература

1. Barner-Kowollik C. Handbook of RAFT Polymerization. Weinheim: Wiley-VCHH Verlag Gmbh&Co. 2008.

2. Черникова Е.В., Сивцов Е.В. // Высокомолекулярные соединения. 2017, Т.59, №2. с. 93-123.

3. SU 1599387 Способы получения ударопрочного ПММА.

4. US 7605193 PMMA moulding compounds with improved impact resistance.