Наночастицы на основе амифифильных сополимеров акриловой кислоты и N-винилпирролидона для тераностики.

Шашкова Т.М., Лусс А.Л., Нечаева А.М., Пономарёва М.А., Штильман М.И., Межуев Я.О.

Студентка, 2 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,

институт проблем устойчивого развития, Москва, Россия

E-mail: shashckova.tanya2011@yandex.ru

Создание систем доставки биологически активных веществ (БАВ) на основе полимерных наноструктур, является актуальным и перспективным, так как традиционный подход системного введения терапевтических агентов пациенту страдает рядом серьезных недостатков, которые особенно проявляются при химиотерапии рака. Многие из этих проблем, включая ограничивающую дозу токсичность, низкую биодоступность и короткое время циркуляции, могут быть успешно решены с помощью полимерных наносистем на основе функционализированных  амфифильных сополимеров, содержащих гидрофобные и гидрофильные сегменты. Благодаря высокой биосовместимости и низкой токсичности, амфифильные сополимеры N-винилпирролидона зарекомендовали себя, как надежные материалы для создания систем направленной доставки БАВ[1,2].

В данной работе был синтезирован ряд амфифильных функционализированных сополимеров  N-винилпирролидона и акриловой кислоты. Сополимеры были получены радикальной полимеризацией  в присутствии азодиизобутиронитрила в качестве инициатора полимеризации и октадецилмеркаптана (ОДМ), как передатчика цепи. Количество введённого ОДМ, определяло молекулярную массу сополимера и размер частиц. Наночастицы  в диапазоне размеров от 30 до 100 нм, содержащие в качестве модельного противоракового вещества куркумин, были получены  методом ультразвукового диспергирования. Полученные мицеллы функционализировали гадолинием в качестве контрастного вещества для МРТ. Из-за присутствия групп свободных карбоновых кислот было показано, что может быть достигнуто ковалентное присоединение к полимеру фрагментов (пептид FALGEA), нацеленных на раковые клетки, для получения селективной доставки лекарственного средства.

Таким образом, было показано, что сополимер винилпирролидона и акриловой кислоты модифицированный пептидом, способен хелатировать ионы Gd (III) в мицеллярной короне, делая систему пригодной для визуализации на МРТ и, следовательно, создавая тераностическую платформу, включающую терапевтические и диагностические возможности.

При финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания по проекту FSSM-2020-0004

Литература

1.	Kuskov A.N., Kulikov P.P., Luss A.L., Goryachaya A.V., Shtilman M.I. Preparation of polymer nanoparticles by self-assembling of amphiphilic poly-N-vinylpyrrolidone derivatives in aqueous media // Russian Journal of Applied Chemistry.2016. V. 89. I. 9. P.253-259.

2.	 Luss A.L., Kulikov P.P., Romme S.B., Andersen C.L., Pennisi C.P., Docea A.O., Kuskov A.N., Velonia K., Mezhuev Ya.O., Shtilman M.I., Tsatsakis A.M., Gurevich L. Nanosized carriers based on amphiphilic poly-N-vinyl-2-pyrrolidone for intranuclear drug delivery // Nanomedicine.2018. V. 13, I. 7, P 703-715