Водонабухающие эластомеры на основе этиленпропиленового каучука

Черемисин А.А., Лопатина С.С., Бахтуров А.А., Коробейников Г.В.

магистрант, 2 курс

Волгоградский государственный технический университет

Волгоград, Россиия

E–mail: tcheremisin.anton@yandex.ru

Эластомерные материалы, набухающие в скважинных флюидах, находят все более широкое применение в нефтегазодобывающей отрасли [1] в качестве уплотнительных элементов пакерного оборудования [2]. Представляемая работа посвящена исследованию влияния соединений метакрилового ряда (2-гидроксиэтилметакрилат, диметакрилат полиэтиленгликоля, триметилолпропан триметакрилат, (2,2-бис[4-(2-гидрокси-3-метакрилоксипропокси)фенил]пропан, диметакрилат триэтиленгликоля) на набухание вулканизатов на основе сополимера этилена, пропилена и дициклопентадиена, модифицированных водонабухающим реагентом в виде натрий-карбоксиметилцеллюлозы. Рецептуры резин также включали технический углерод, стеариновую кислоту, глицерин, оксид цинка и ди-трет-бутил-перокси-диизопропилбензол в качестве вулканизующего агента.

Вулканизационные характеристики резин исследовали с использованием реометра MDR 3000 Professional. Физико-механические показатели образцов определяли на разрывной машине Zwick 5,0 kN согласно ГОСТ 270-75. Измерение твердости проводили по ГОСТ 263-75. Изменение степени набухания эластомеров в процессе их экспозиции в воде и 5% водных растворах хлоридов натрия и калия, имитирующих скважинные флюиды, определяли при комнатной температуре в соответствии с ГОСТ 9.030-74.

В результате реометрических исследований установлено, что при введении всех использованных соединений скорость и степень вулканизации возрастает по сравнению с образцом, не содержащим метакрилатную добавку. Наибольший эффект зарегистрирован в случае применения (2,2-бис[4-(2-гидрокси-3-метакрилоксипропокси)фенил]пропана. Степень сшивания, оцененная по разности между максимальным и минимальным крутящими моментами, составила 53,4 Нм.

Контроль изменения степени набухания резин показал, что с самого начала процесс набухания наиболее активно развивается в образцах, содержащих диметакрилат полиэтиленгликоля, что связано со сравнительно более высокой гидрофильностью этого соединения. Эластомерам, модифицированным этой добавкой, характерна и максимальная степень набухания в воде, которая достигает 130 % по истечении 80 суток экспозиции. Вместе с тем, установлено, что по сравнению с водой степень набухания в 5 % водных растворах хлорида натрия и калия несколько ниже и находится в пределах 75 – 95 %. Высказано предположение, что это обусловлено спецификой диффузионных процессов, характерных для солевых растворов.

Оценка уровня сохранения прочностных свойств эластомеров до и после контакта со средами, имитирующими скважинные флюиды, показала снижение характеристик не более чем на 20 %, что удовлетворяет требованиям для резин такого функционального назначения. Полученные результаты легли в основу разработки рецептур эластомеров для практической апробации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-43-343003.

Литература

1. Lorenzo M. Polgar. Water-swellable elastomers: synthesis, properties and application // Reviews in Chemical Engineering. 2019. N1. P.45.

2. Казымов Ш.П., Абдуллаева Э.С., Раджабов Н.М. Обзор конструкций набухающих пакеров и возможности их применения на месторождениях Азербайджана // Научные труды. 2015. №3. С. 43.