Влияние условий синтеза на сорбционное поведение таннин-желатиновых гидрогелей

Осетров К.О.1

Аспирант, 2 курс

1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: ko_osetrov@itmo.ru

Гидрогелевые материалы находят широкое применение в различных областях деятельности человека. Для медицинского использования такие материалы должны обладать рядом свойств. В случае раневых покрытий основные характеристики - это биосовместимость, прочность и высокая сорбционная емкость.

Таннин-желатиновые гидрогели обладают достаточной прочностью и совместимостью с тканями человека, однако их сорбционные характеристики невелики [1]. Кроме того, таннины проявляют антисептические и противоспалительные свойства [2], что позволяет подавить микробную активность не желательную при ранениях. В то же время, использованные ранее в процессе синтеза окислительные системы не приводят формированию достаточно гидрофильной структуры из-за большей степени сшивки в результате преобладания образования оснований Шиффа (рис. 1).

В связи с этим предлагается окислительная система на основе перекиси водорода. Цель данной работы: рассмотреть влияние технологических факторов (температура и рН среды) на сорбционное поведение таннин-желатиновых гидрогелей.

Рисунок 1 – Схема реакций, согласно [3]

В ходе работы было рассмотрено влияние температуры (в интервале 50÷70 0С) и рН реакционной среды (8÷10) в процессе синтеза на сорбционную емкость гидрогелевых материалов. Показано, что максимальное набухание в буферных растворах: щелочном (рН=9) и кислом (рН=5.8), соответственно 30 и 32 г/г, было достигнуто при (рН=8, t0=500С); в дистиллированной воде (pH=7) - 39 г/г при (рН=9, t0=600С).

Примечание: автор выражает благодарность за рецензирование доклада своему научному руководителю д.т.н. Успенской М.В.

Литература

- Pena C., Caba K., Eceiza A., Ruseckaite R., Mondragon I. Enhancing water repellence and mechanical properties of gelatin films by tannin addition // Bioresource technology. 2010,  V. 101.  doi:10.1016/j.biortech.2010.03.112

- Hupkens P., Boxma H., Dokter J. Tannic acid as a topical agent in burns: historical considerations and implications for new developments // Bums. 1995, V. 21, № 1. doi: 10.1016/0305-4179(95)90784-w

- Zhao X., Ma P., Zhang M., Gou B. Mussel-inspired Injectable Supramolecular and Covalent Bonds Crosslinked Hydrogels with Rapid Self-healing and Recovery via a Facile Approach Under Metal-free Conditions // Journal of Materials Chemistry B. 2016, № 4. doi:10.1039/C6TB01776B