Монослои микрогелей на основе диблок-сополимеров, сформированные на межфазной границе типа «жидкость-жидкость»

Бушуев Н.В.,1 Гумеров Р.А., 1

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: bushuev@polly.phys.msu.ru

Микрогели – макромолекулярные сетки размером от десятков нанометров до нескольких микрон. Благодаря своей пористой структуре, микрогели способны поглощать низкомолекулярные вещества и набухать в растворителях. Помимо этого, обладая высокой поверхностной активностью, они являются перспективными кандидатами для стабилизации мелкодисперсных эмульсий. Но, в отличие от твёрдых частиц, микрогели проницаемы, и это свойство, в частности, может быть применено для межфазного катализа. На сегодняшний день достаточно хорошо изученными являются монослои так называемых «регулярных» микрогелей, то есть частиц, содержащих в составе мономеры одного сорта. В то же время остается неясным, какова структура монослоя микрогелей сложной архитектуры, адсорбированных на жидкой межфазной границе. В частности, неясно поведение сеток, в составе которых присутствуют как гидрофобные, так и гидрофильные группы.

В данной работе методом диссипативной динамики частиц были изучены межфазные монослои полимерных микрогелей[1], субцепи которых представляют собой диблок-сополимеры. Были рассмотрены частицы разной массы и с разной длиной субцепи. Было показано, что внутри одиночных частиц на межфазной границе происходит нанодоменное упорядочение. В случае симметричной композиции субцепи полученные внутри микрогелей ламелли будут всегда ориентированы перпендикулярно границе, а по мере сжатия монослоя их ориентация в плоскости границы будет из произвольной для каждого микрогеля становиться одинаковой для всех. Сами нанодомены при этом упорядочиваются вдоль направления сжатия монослоя, и также происходит пропагация образуемых наноструктур из одного микрогеля в другой, таким образом в рассматриваемой системе формируется дальний порядок. Полученные результаты могут быть полезны для создания тонких наноструктурированных пленок, получаемых при осаждении монослоя на твердую подложку.

Литература

# 1. Steffen Bochenek et al. Effect of the 3D Swelling of Microgels on Their 2D Phase Behavior at the Liquid–Liquid Interface // Langmuir – 2019, Vol. 35, № 51. – P. 16780-16792

Благодарность

# Работа выполнена под научным руководством профессора Потёмкина И. И. и при поддержке гранта РНФ №19-43-06306 и РФФИ № 19-03-00472.