Синтез поли(винилиденфторид-со-хлортрифторэтилена) и поли(винилиденфторид-со-трифторэтилен-со-хлортрифторэтилена) с привитыми цепями полиэтилметакрилата

Невельская А.И.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С.С. Медведева, Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: anevel1997@gmail.com

Поливинилиденфторид (PVDF) и производные от него фторполимеры вызывают большой интерес в связи с широким спектром применений в электронных устройствах [1,2]. PVDF представляет собой наиболее перспективный сегнетоэлектрический гомополимер, который обладает интересными пьезоэлектрическими, пироэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами. Такой полимер имеет пять кристаллических полиморфов называемых α, β, γ, δ, ε, где β-фаза наиболее значима, так как только в ней проявляются сегнетоэлектрические свойства [3]. Получить β-фазу довольно сложно, необходимо провести ряд манипуляций, чтобы перевести α-фазу в β-фазу, например, температурный отжиг, полинг или использовать высокие механические деформации.

В связи с этим используют сополимеры и терполимеры, которые по сравнению с PVDF понижают степень кристалличности и температуру фазового перехода Кюри, сохраняют высокие значения спонтанной поляризации. Несмотря на ряд улучшений сополимеры имеют невысокую диэлектрическую проницаемость, высокие значения диэлектрических потерь и необходимость снижения рабочих напряжений, что является не благоприятным для использования в электронных устройствах.

Для расширения области применения и настройки свойств используют сополимеры с привитыми полярными мономерами, так как функциональные группы увеличивают полярность макромолекулы и способствуют увеличению диэлектрической константы, уменьшают спонтанную поляризацию, получают низкие значения остаточной полимеризации.

В этой работе были получены сополимеры на основе p(VDF-co-CTFE) и p(VDF-co-TrFE-co-CTFE) с привитыми цепями полиэтилметакрилата (ПЭМА) посредством Cu(II) фотоиндуцированной обратимо-дезактивационной радикальной полимеризацией (RDRP). Содержание ПЭМА определяли методом 1Н ЯМР, структура привитых сополимеров была подтверждена ИК-спектроскопией. Фазовое поведение, термическая стабильность и диэлектрические свойства полученных пленок с различным содержанием ПЭМА были исследованы методами ДСК и ТГА.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 19-43-04128). Автор выражает благодарность своему научному руководителю Лупоносову Ю.Н.

Литература

1. Chu, B. A Dielectric Polymer with High Electric Energy Density and Fast Discharge Speed. Science, 2006, №313(5785), p. 334–336.

2. Wang, S., Li, Q. Design, synthesis and processing of PVDF-based dielectric polymers. IET Nanodielectrics, 2018, №1(2), p. 80–91.

3. Ameduri, B. From Vinylidene Fluoride (VDF) to the Applications of VDF-Containing Polymers and Copolymers: Recent Developments and Future Trends. Chemical Reviews, 2009, №109(12), p. 6632–6686.