Пленочные полимерные композиции на основе крахмала

Кудрявцева Т.А.,1 Попова О.С.2

Младший научный сотрудник

1Государственное учреждение «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Литвиненко, Донецк

2Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М.И.Туган-Барановского, Донецк

E–mail: tkudryavceva19@gmail.com

Современные экологические проблемы, вызванные долговременным использованием большого объема синтетических пластиков, обуславливают повышенное внимание исследователей к разработкам материалов на основе природных полимеров, в частности, крахмала – дешевого и возобновляемого сырья. Поскольку пленки из нативного крахмала, полученные путем литья, характеризуются низкими физико-механическими свойствами, целесообразным является его комбинация с другими полимерами, сшивающими агентами, пластификаторами и пр.

Авторы [1, 2 и др.] отмечают, что значительное увеличение прочности, гибкости, снижение газопроницаемости пленок на основе крахмала достигается при добавлении карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и пластификатора. Однако, существенным недостатком таких материалов является отсутствие у них устойчивости в водных средах. Действительно, полученные нами при комнатной температуре пленки на основе смеси «кукурузный (или картофельный) крахмал – КМЦ – глицерин» полностью теряли целостность уже через 1 ч выдержки в воде и в физрастворе. Для получения набухающих пленок требовался прогрев образцов по 1 ч последовательно при 40, 60, 80 °С (таблица). С целью повышения доли геля в состав полимерной композиции вводили лимонную кислоту (ЛК). Пленки такого состава, полученные при 25 °С, при погружении в воду (физраствор) набухают и после высушивания вновь приобретают первоначальную форму. Дополнительный прогрев и повышение концентрации ЛК приводит к снижению степени набухания (таблица) вследствие увеличения степени сшивки. Более низкие показатели DS в физрастворе обусловлены воздействием соли на гидратацию карбоксильных групп в составе полимерной матрицы.

Таблица. Значения степени набухания (DS, %) пленок на основе кукурузного крахмала, КМЦ (80 : 20 мас.%) и глицерина (50 мас.%)

| Режим прогрева пленок, по 1 ч при температуре, °С | Содержание ЛК, мас.% | DS после набухания в течение 1 ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | в воде | в физрастворе |
| 40, 60 | – | полная потеря формы |
| 40, 60, 80 |  | 2390 | 772 |
| 40, 60 | 3,8 | 966 | 594 |
| 40, 60, 80 |  | 812 | 466 |
| 40, 60 | 7,0 | 592 | 380 |
| 40, 60, 80 |  | 349 | 287 |
| 40, 60 | 10,0 | 458 | 352 |
| 40, 60, 80 |  | 255 | 209 |

Примечание: содержание ЛК и глицерина дано относительно массы крахмала и КМЦ.

Таким образом, введение в состав композиции ЛК позволяет получать гидрогелевые пленки с различной степенью набухания, сохраняющие целостность во влажных средах.

Литература

1. Kibar Е.А.А., Us F. Thermal, mechanical and water adsorption properties of corn starch–carboxymethylcellulose/methylcellulose biodegradable films // Journal of Food Engineering. 2013, №114. р. 123–131.

2. Tavares K. M., Campos A., Mitsuyuki M. C., Luchesi B. R., Marconcini J. M. Corn and cassava starch with carboxymethyl cellulose films and its mechanical and hydrophobic properties // Carbohydrate Polymers. 2019, №223. 115055.