Полые микрогели в двухкомпонентных растворителях: компьютерное моделирование

Анахов М.В., Гумеров Р.А.

Аспирант 4 года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: anakhov@polly.phys.msu.ru

Полимерные микрогели представляют собой макромолекулярные сетки размером от десятков нанометров до нескольких микрон. Известно, что в системах несовместимых жидкостей типа вода/масло, где доля одной из компонент, для определенности – масла, мала, микрогели с регулярной архитектурой способны к селективному поглощению масла [1]. При этом основной причиной поглощения является не какое-либо физическое притяжение, а несовместимость между молекулами жидкостей, взаимодействие между которыми при поглощении экранируется сегментами микрогеля. Эта способность микрогелей к селективному поглощению может быть полезна, например, для очищения воды от нефти при нефтеразливах или нефти от воды при добыче нефти.

Научный интерес заключается в изучении влияния архитектуры микрогелей на их способность к селективному поглощению минорной фазы. В частности, интерес представляют микрогели, имеющие внутри полость, наличие которой может сильно изменить абсорбционное поведение микрогеля. Можно ожидать, что наличие полости повысит объем поглощаемой жидкости, приходящейся на одиночную коллоидную сетку и таким образом повысит эффективность очистки за счет использования меньшего количества вещества. Однако данный вопрос остается малоизученным.

В данной работе с помощью компьютерного моделирования методом диссипативной динамики частиц было изучено набухание полых микрогелей в гетерогенных системах типа вода/масло. Было продемонстрировано, что наличие полости в микрогеле приводит к существованию двух основных режимов поглощения: поглощение оболочкой и полостью. Вероятность реализации того или иного режима напрямую зависит от концентраций жидкостей. Также обнаружено, что емкость полых микрогелей значительно превышает емкость микрогелей с регулярной структурой и обладающих аналогичным размером в хорошем растворителе. Кроме того, исследование влияния жесткости микрогеля на процесс абсорбции показало, что «мягкие» микрогели способны деформироваться в процессе абсорбции, что открывает перспективы для синтеза несферических микрогелей.

Работа выполнена под научным руководством профессора Потемкина И.И. и при поддержке грантов РНФ № 21-73-30013 и Минобрнауки России (Соглашение № 075-15-2020-794). Моделирование проводилось на оборудовании центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова.

Литература

1. Anakhov M.V., Gumerov R.A., Richtering W., Pich A., Potemkin I.I. Scavenging One of the Liquids versus Emulsion Stabilization by Microgels in a Mixture of Two Immiscible Liquids // ACS Macro Letters. 2020. Vol. 9 (5). p. 736-742.