Новые термотропные  олигоэфиры на основе 4,4’-оксибисбензойной кислоты

Кочемасова Д.В., Каримова Л.К., Ахметшина А.И., Дебердеев Т.Р.

Аспирант

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Институт полимеров, г.Казань, Россия

d_kochemasova@inbox.ru

Одним из приоритетных направлений полимерной индустрии является создание материалов с улучшенным комплексом свойств для применения в высокотехнологичных отраслях промышленности. Одновременно с этим, в последние десятилетия наблюдается бурное развитие химии и технологии жидкокристаллических (ЖК) полимеров, которые известны как суперконструкционные материалы. Несмотря на то, что отдельные представители  ЖК полимеров производятся в промышленных масштабах, исследования в области термотропных полимеров продолжаются как в области получения термопластов, так и термореактивных связующих, с использованием новых мономеров. Согласно литературным данным, 4,4’-оксибисбензойная кислоты является мезогеном, содержащим простую эфирную развязку, который эффективно снижает температуру переработки неплавких ароматических полиэфиров [1-3].

В данной работе были синтезированы новые ароматические олигоэфиры на основе 4-гидроксибензойной кислоты, 4,4’-оксибисбензойной кислоты и гидрохинона (образец С1) или бисфенолом А (образец С2). В литературных источниках данные полимеры не рассмотрены.

С помощью ИК-спектроскопии была установлена структура полученных соединений. Об образовании сополиэфиров свидетельствовало смещение полосы поглощения карбоксильной группы мономеров из области 1690-1670 см-1 в область 1740-1700 см-1 (сложноэфирная группа). Характеристическими пиками полученных образцов являлись: 1098 и 1200 см-1  - симметричные и асимметричные колебания колебаниям С-О-С связи, 1503, 1593  -  валентные колебания ароматических фрагментов. Характерным отличием сополиэфира С2 является наличие пиков при 1237 и 1277 см-1 обнаруженных в спектре бисфенола А.

Согласно снимкам оптической поляризацонной микроскопии у образца С1 наблюдалось ЖК состояние, которое существовало в диапазоне температур 100-200 оС. Сополиэфир С2 самопроизвольно в мезофазу не переходил, однако происходило его упорядочивание в анизотропные фибриллы под действием сдвиговых напряжений.

Также были исследованы поверхностные свойства полученных образцов методом сидячей капли с использованием двух тестовых жидкостей (вода и дийодметан). Было установлено, что по сравнению с термотропным полимером Vectra A950 (γs=41,3 мДж/м2), у исследованных полимеров свободная поверхностная энергия принимает более высокие значения в диапазоне 50-52 мДж/м2, что, вероятно связано, с наличием простой эфирной связи в полимере. Согласно полученным данным следует ожидать большей работы адгезии (большей прочности) в композиционных материалах, полученных на основе образцов С1 и С2.

Список литературы:

1. Шибаев, В.П. Жидкокристаллические полимеры – прошлое, настоящее и будущее / В.П. Шибаев // Высокомолекулярные соединения. – 2009. – Т. 51. – № 11. – С. 1863 – 1929.

2. Mclntyre, J.E. Thermotropic polyesters: Synthesis and properties of poly(chloro-l,4-phenylene terephthalate-co-4,4'-oxybisbenzoate)s / J.E. McIntyre, P.E.P. Maj, S.A. Sills, J.G. Tomka // Polymer. – 1987. - V.28. – I. 11. – P. 1971-1976.

3. Johnson, D.J. Thermotropic polyesters: structure of poly(chloro-1,4- phenylene terephthalate) and its copolymers // D.J. Johnson, I. Karacan, P.E.P. Maj,  J.G. Tomka // Polymer. – 1990. - V.31. – I. 10. – P. 1991-1998.