Получение амфифильных блок-сополимеров в присутствии переключаемых ОПЦ-агентов

Яблочков К.А.,1 Полозов Е.Ю., 1 Зайцев С.Д. 1

Аспирант второго года обучения

1Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского

Химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E–mail: apel-96@yandex.ru

Несмотря на разнообразие методов производства блок-сополимеров, контролируемая радикальная полимеризация (КРП) имеет несомненные преимущества по отношению к широкому спектру радикально полимеризуемых мономеров, устойчивости к протонным или водным средам, высокой температуре или типу растворителя. Все это позволяет осуществлять полимеризацию в эмульсии или суспензии. Более того, методы КРП не нуждаются в строгих и трудно реализуемых условиях, подобных тем, что есть при анионной полимеризации. Среди методов КРП RAFT-полимеризация является наиболее простым и эффективным методом [1]. Однако некоторые синтетические ограничения метода еще не решены. Одно из этих препятствий на пути широкого использования RAFT-полимеризации связано с выбором определенных условий (типа растворителя, температуры, порядка добавления мономера) для полимеризации мономеров контролируемым способом. Это затрудняет, например, синтез блок-сополимеров, и особенно те, которые построены из мономеров, различающихся по активности. Это создает некоторые препятствия для производства важного класса блок-сополимеров, таких как амфифильные блок-сополимеры. Различные синтетические методы получения амфифильных блок-сополимеров из активных и неактивных мономеров тщательно описаны в обширной литературе по полимерам. Основная идея - сочетание различных методик КРП, использование бифункциональных инициаторов и реакций клик-химии. Однако было показано, что каждый метод применим к ограниченному количеству примеров. Новый класс RAFT-агентов, получивших в иностранной литературе название «switchable RAFT-agents» (переключаемые RAFT-агенты), показал свою эффективность в синтезе амфифильных блок сополимеров [2,3]. Особенность таких RAFT-агентов заключается в том, что в зависимости от условий полимеризационной среды, они могут быть успешно применены для полимеризации активных или неактивных мономеров, что открывает широкие возможности синтеза амфифильных блок сополимеров. В работе проведено систематическое исследование закономерностей радикальной полимеризации следующих мономеров в присутствии полученных автором переключаемых ОПЦ-агентов N-(4-пиридинил)-N-(метил) -S-изоцианопропил дитиокарбамата и изоцианопропил- (4-метоксифенил) (пиридин-4-ил)-карбамодитиоата: акриловой и метакриловой кислот, стирола,  трет-бутил акрилата и трет-бутилметакрилата, 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилакрилата, винилацетата и N-винилпирролидона, изобрнила акрилата, н-бутилметакрилата, метилметакрилата.

Литература

- Hill, M. R.; Caremean, R. N.; Sumerlin, B.S. Expanding the scope of RAFT Polymerization: Recent Advances and New Horizons // Macromolecules. 2015, №48(16). p. 5459–5469.

- Benaglia, M.; Chen, M.; Chong, Y. K.; Moad, G.; Rizzardo, E.; Thang, S. H. Polystyrene-block-poly(vinyl acetate) through the Use of a Switchable RAFT Agent // Macromolecules. 2009, №42(24). p. 9384–9386.

- Keddie, D. J.; Guerrero-Sanchez, C.; Moad, G.; Mulder, R. J.; Rizzardo, E.; Thang, S. H. Chain Transfer Kinetics of Acid/Base Switchable N-Aryl-N-Pyridyl Dithiocarbamate RAFT Agents in Methyl Acrylate, N-Vinylcarbazole and Vinyl Acetate Polymerization// Macromolecules. 2012, №45(10). p. 4205–4215.