Получение наночастиц золота в присутствии гуанозинмонофосфата и аденозинтрифосфата

Доминник Е.Е., Иванова Н.К.

Студентка,1 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет

Москва, Россия

E–mail: dominnikjr@gmail.com

Наночастицы золота, стабилизированные биомолекулами, привлекают большой исследовательский интерес ввиду их потенциального применения в разработке биосенсоров, катализе, доставке лекарств и визуализации [1]. Известно, что бициклические пурины лучше адсорбируются на поверхности золота, чем моноцикличные пиримидины и ввиду этого могут выступать более эффективными стабилизаторами НЧ золота (G>A>C>T) [2]. Ввиду этого в данной работе исследовалось образование НЧ золота в присутствии гуанозинмонофосфата (GMP)  и аденозинтрифосфата (AdTP).

Для получения металлических НЧ перед введением восстановителя проводили предварительную инкубацию между металлическими реагентами и нуклеотидом и наблюдали за процессом образования комплекса по спектрам поглощения. Для этого были приготовлены системы HAuCl4-GMP и HAuCl4-AdTP в соотношении 1:1, в образцах создавали нейтральный pH (6-7) с помощью добавления Na2CO3. После смешения образцов в спектрах поглощения наблюдали постепенный рост в области 300-400 нм и изменение окраски образцов с бледножелтого до темно-оранжевого, что указывает на формирование комплексов нуклеотид-HAuCl4. При концентрации 2 мМ и соотношении 1:1 для системы GMP-HAuCl4 рост полосы 400 нм наблюдали в течение примерно 10 дней и в течение 15 дней для системы AdTP-HAuCl4, после указанного времени изменений в спектре поглощения не наблюдалось.

После установления равновесного состояния в системе, полученные комплексы восстанавливали с помощью NaBH4 с избытком в 2 и в 5 раз относительно концентрации HAuCl4 и более мягким восстановителем – цитратом натрия Na3C6H5O7. При этом в спектре поглощения наблюдалось появление пика плазмонного резонанса. Согласно корреляции между длиной волны максимума плазмнного резонанса и размером наночастиц золота [3], можно сделать предварительный вывод о размере полученных частиц. Полученные данные представлены в таблице.

Положение максимума плазмонного резонанса и размера частиц при различных условиях восстановления комплекса нуклеотид-HAuCl4

| Система | Восстановитель |
| --- | --- |
|  | NaBH4:HAuCl4 2:1 | NaBH4:HAuCl4 5:1 | Na3C6H5O7:HAuCl4 10:1 |
| GMP-HAuCl4 | 530~ 48 нм | 530-550, ~ 48-82 нм | ― |
| AdTP-HAuCl4 | 530, ~ 48 нм | 520-535, ~ 10-60 нм | 539 нм, ~ 66 нм |

Литература

- Daniel, M.-C.; Astruc, D. Gold Nanoparticles: Assembly, Supramolecular Chemistry, Quantum-Size-Related Properties, and Applications toward Biology, Catalysis, and Nanotechnology. Chem. Rev. 2004, 104, 293−346.

- Kimura-Suda H. et al. Base-dependent competitive adsorption of single-stranded DNA on gold // J. Am. Chem. Soc. 2003, №125.30 p. 9014-9015.

- Haiss W. et al.  Determination of size and concentration of gold nanoparticles from UV− Vis spectra // Analytical chemistry. 2007. № 79.11 p. 4215-4221.