Синтез нанокомпозитного сорбента SiO2/ZrO2 на основе

золь-гель технологии и адсорбция паров бензола

Узоков Ж.Р., Мухамадиев Н.К.

Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан

E-mail: javlonphd@gmail.com

Сегодня пористые наноматериалы используются в самых разных областях в зависимости от их химического состава, текстурных характеристик, сорбционной и каталитической активности. Среди пористых наноматериалов особое значение имеют микро- и мезопористые сорбенты, благодаря морфологии, пористости и текстуре поверхности успешно используются в газовой и жидкостной хроматографии.

В данной работе синтез образцов нанокомпозитных сорбентов, содержащих SiO2/ZrO2, проводился при 50°C по золь-гель технологии. В процессе синтеза источником SiO2 был тетраэтоксилан (TEOS), источником ZrO2 был кристаллогидрат ZrO(NO3)·2H2O, а поверхностно-активное вещество CTACl использовалось в качестве регулирующего агента для пористой структуры[1].

Текстурные свойства сорбента изучали методом адсорбции паров бензола с помощью прибора Мак-Бен-Бакра (рис.1). Морфология поверхности и пористость сорбента изучались с помощью растрового электронного микроскопа SEM EVO MA 10 (Carl Zeiss) (рис2).

| Рис.1.Изотерма адсорбции паров бензола | Рис.2. Изображение сорбента, олученное в СЭМ |
| --- | --- |

В образце сорбента наблюдалось резкое увеличение адсорбции паров бензола относительно P/Ps = 0,4 и приближение к насыщению при P/Ps = 0,9. Адсорбированные пары бензола из-за капиллярной конденсации при P/Ps = 0,4÷0,8 из-за комбинации линий адсорбции и десорбции, образующих питли гистерезиса. Исходя из этого, можно сказать, что образец сорбента состоит из мезоцитов, а изотерма адсорбции относится к IV типу H2 по классификации ИЮПАК [1].

На основании изотерм сорбции и уравнения БЭТ определены удельная поверхность сорбентов (SБЭT), объем мезопора (Wмез) и средний диаметр (D), емкость монослоя адсорбентов (am) и адсорбция насыщения (as).

Текстурные характеристики нанокомпозитного сорбента SiO2/ZrO2

| Сорбент | SBET, м2/г | Wмез м3/кг | am , моль/кг | as, моль/кг | D, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2/ZrO2 | 950 ( 30 | 0,86 ( 0,05 | 0,62 (0,1 | 6,5 ( 0,5 | 6,5 ( 1,02 |

Адсорбция бензола на адсорбенте соответствует 83,5% емкости монослоя.

Литература

- Uzokov, J.R., Mukhamadiev, N.K. Sorption characteristics of the mesoporous sorbents based on tetraethoxysilane and titanium oxide  // European Journal of Molecular and Clinical Medicine. - 2020. -V7. - N 7. -  P. 656-660.