Электрокинетические характеристики кварцоидных стеклообразных материалов, допированных серебром, в 1:1 зарядных электролитах

Кузнецова А.С.,1,2 Ермакова Л.Э.,1 Гирсова М.А.,2 Антропова Т.В.2

Аспирант, 1 год обучения

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

2Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail:a_kuznetsova95@mail.ru

Пропитка высококремнеземных пористых стекол (ПС) солями различных металлов с последующей дополнительной обработкой (температурной, лазерной и др.) является в настоящее время наиболее распространенным методом получения как пористых нанокомпозитов, так и кварцоидных (спечённых до схлопывания пор) наноструктурированных материалов. Интерес к стеклам, легированным соединениями серебра в наноразмерном состоянии, обусловлен возможностью их применения в нанобиотехнологиях, сенсорике, фотонике. Поскольку функциональные свойства материалов, которые в процессе использования контактируют с растворами электролитов, зависят от процессов, происходящих на границе раздела фаз, то представляло интерес исследовать и сопоставить электрокинетические характеристики силикатных (КС-8В) и легированных иодидом серебра (КС-Ag) кварцоидных стекол в 0.01 М растворах NaNO3 [1] и AgNO3.

Электрокинетический потенциал ((S) рассчитывали из значений электрофоретической подвижности Ue частиц, найденных методом лазерного доплеровского электрофореза, по уравнению Смолуховского. Установлено, что зависимости ((S( – рН для легированной иодидом серебра силикатной матрицы расположены ниже (кривые 2 и 4), чем для не модифицированного кварцоидного стекла (кривые 1 и 3) практически во всей исследуемой области рН (рис. 1).

Рис. 1 Зависимость электрофоретической подвижности и электрокинетического потенциала силикатных (кривые 1 и 3) и допированных серебром кварцоидных стекол (кривые 2 и 4) в 0.01 М растворах NaNO3 [1] и AgNO3.

Литература

1. Кузнецова А.С., Ермакова Л.Э., Гирсова М.А., Антропова Т.В. Структурные характеристики и электрокинетиеский потенциал стеклообразных материалов, легированных иодидом серебра // Физика и химия стекла. 2021, Т. 47, №4. В печати.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-03-00544а). Исследования проведены с использованием оборудования Научного парка СПбГУ «Нанотехнологии». Часть работы, касающаяся синтеза исследованных материалов, выполнена в рамках государственного задания ИХС РАН (тема № АААА-А19-119022290087-1).