Физико-химические особенности действия композиции оксигидрильных ПАВ при прямой флотации апатита

Баландинский Д.А.1, Черемисина О.В.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Санкт-Петербургский Горный университет,

Факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: canoneos600d@yandex.ru

Установление закономерностей действия многокомпонентных собирательных смесей является важной задачей для развития теории и практики флотационного обогащения несульфидных руд.

Известно, что некоторые алкиловые производные фосфорных кислот демонстрируют высокую селективность по отношению к минеральной поверхности апатита [1, 2]. В частности, PhospholanPE65 (продукт компании Akzo Nobel, представляющий собой смесь алкиловых эфиров фосфорной кислоты).

В работе рассматривается действие композиции ПАВ, состоящей из PhospholanPE65 и олеата натрия. Установлено увеличение выхода минерала в пенный продукт при использовании смеси указанных реагентов. Определение ККМ смеси и регистрация ИК-спектров минеральной поверхности, обработанной реагентами, указывает на склонность молекул к агрегации и формированию гемимицелл смешанного состава. Также установлено, что компоненты  PhospholanPE65 имеют большее сродство к поверхности апатита, чем олеат натрия. На рисунке 1 представлен фрагмент ИК-спектра.

Рисунок 1 – ИК-спектр поверхности апатита, обработанный ПАВ в диапазоне длин волн 1300 – 1800 см-1

Пик при 1561 см-1 указывает на колебания карбоксильной группы. При этом пик полностью исчезает после промывки поверхности спиртом, что говорит о слабом координационном взаимодействии. Интенсивность пика растет в присутствии PhospholanPE65, что свидетельствует об увеличении доли физически адсорбированных молекул олеата, а значит компоненты PhospholanPE65 вытесняют олеат натрия при химической адсорбции, что подтверждает более высокое сродство к поверхности апатита.

Литература

1. Lavrienko A.A. Apatite flotation from brazilite-apatite-magnetite ore / A.A. Lavrienko, E.A. Shrader, A.N. Kharchikov and other. // Journal of Mining Science. 2013. T. 49. № 5. P. 811-818.

2. Elbendary, A.M., Aleksandrova, T.N, Nikolaeva, N.V. Optimizing reagent regime in apatite-nepheline ore processing // Mining informational and Analytical Bulletin, 2020, №10. p. 123-132.