Спектроскопический метод для определения размера частиц наполнителя в суспензиях

Маркова А.И.

Аспирант, 3 года

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

E–mail: alenamarkova1992@gmail.com

В настоящее время дисперсные системы, в частности суспензии, получили широкое применение и распространение. Однако для контроля однородности распределения частиц и их размера в матрице требуются сверхбыстрые методы, а также доступность и эффективность. Нами предлагается простой, доступный и эффективный спектроскопический метод, основанный на анализе рассеивающей компоненты электромагнитного излучения, проходящего через образец, позволяющий определить средний размер и распределение рассеивающих частиц по размерам.

Целью настоящей работы являлось выяснение возможности использования спектроскопического метода во всем оптическом диапазоне (УФ, видимая и ИК области спектра) для исследования морфологии суспензий, как важного представителя дисперсных систем.

Спектры образцов регистрировали на ИК Фурье-спектрометре Equinox 55 (Bruker) в режиме пропускания в диапазоне 400-7000 см-1. Обработку спектральных данных осуществляли с помощью программ Opus и Origin. Регистрация спектров суспензии осуществялась на УФ спектрометре «Evolution Array» фирмы «Thermo Scintific» в диапазоне 200 – 1100 нм с использованием кварцевого стекла. Контроль размера частиц и их распределения по размерам оценивали независимым методом микроскопии на оптическом микроскопе «Hyperion-1000» фирмы «Bruker».

В качестве образцов исследования были выбраны суспензии, приготовленные на основе вазелинового масла, наполненные слюдой, покрытой тонким слоем TiO2 и Fe2O3, в концентрациях 4, 10, 20, 30, 40 и 50%, и BaSO4 с содержанием по массе 5, 10, 20, 30, 40 и 50%. Для получения однородной дисперсной системы в ступке перетирались оба компонента, матрица и наполнитель, в течение 5 мин при комнатной температуре. Анализ среднего размера частиц наполнителя и их распределения по размерам осуществляли с помощью разработанного ранее и развиваемого нами спектроскопического метода, идея которого заключается в выделении в спектре рассеивающей компоненты, связанной с ослаблением излучения, падающего на образец, за счет рассеяния на частицах наполнителя [1]. Если размер d рассеивающих частиц совпадает с длиной волны λ падающего излучения, происходит существенное снижение светопропускания, в результате которого в спектре наблюдается характерный «перегиб» (дифракционное рассеяние d=λ). Основными методом оценки морфологии суспензий являлись УФ и ИК спектроскопия. Для контроля спектроскопических данных использовали методы оптической микроскопии.

Установлено, что эффект рассеяния проявляется в спектре образца тем сильнее, чем больше отличаются друг от друга показатели преломления и наполнителя. Показано, что с ростом концентрации дисперсной фазы происходит агрегация твердых частиц наполнителя в суспензии.

Таким образом, спектроскопический подход, предложенный для оценки размеров и распределения частиц в жидкой матрице, может быть с успехом использован для изучения морфологии суспензий.

Работа выполнена при финансовой поддержке германо-российской программы G-RISC в рамках научного проекта № L-2021a-1_d на оборудовании ЦКП ТвГУ.

Литература

1.	А.И. Маркова, М. В. Ярусов, С. Д. Хижняк, П. М. Пахомов // Журнал прикладной спектроскопии. 2020. Т. 87, N 6. С. 880.