Гидролитическое и ферментативное биоразложение ленгмюровских слоев на основе блок-сополимеров этиленоксида с лактидом или капролактоном

Фатеева Е.С.,1 Ступников А.А.,2 Кадина Ю.А.3

Студент, 1 курс магистратуры

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, кафедра биотехнологии и промышленной фармации, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

3Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E–mail: mc.lizaveta98@yandex.ru

Амфифильные сополимеры из биосовместимых биоразлагаемых блоков, гидрофильного и гидрофобного, могут применяться в качестве систем доставки лекарственных веществ, например, наноконтейнеров, и существенно улучшать терапевтический эффект препарата за счет его пролонгированного высвобождения [1, 2].

Основным механизмом деградации является гидролиз полиэфиров [3], который может быть катализирован как протонами или гидроксил-ионами, так и ферментами, например, липазами [4]. Проведение экспериментов по гидролитической (био)деградации биоразлагаемых полимеров в ленгмюровских слоях позволяет пренебречь диффузией реагентов и продуктов гидролиза к слою и, следовательно, существенно ускорить эксперимент, а также наблюдать взаимодействие с ферментами и другими биологически активными веществами [5].

Ленгмюровские слои блок-сополимеров этиленоксида с лактидом или капролактоном были сформированы на автоматизированных установках MinitroughExtended и Minitrough (KSV, Финляндия). Структурообразование и способность к гидролитическому разложению, в том числе катализируемому ферментативно, в ленгмюровских слоях было изучено в изотермических и изобарических экспериментах соответственно. Исследование ленгмюровских монослоев было выполнено комплексом методов: измерением поверхностного давления, поверхностного потенциала и микроскопией под углом Брюстера. В результате были получены изотермы поверхностного давления, поверхностного потенциала в циклах сжатия-расширения ленгмюровских слоёв, изобары изменения площади межфазной поверхности от времени при варьировании условий гидролитического разложения.

Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой.

Литература

1. Curry D. [et al.] Prevention of doxorubicin sorptive losses in drug delivery studies using polyethylene glycol // RSC Advances. 2015. V. 5, № 33. P. 25693-25698.

2. Satyal U. [et al.] Interface-engineered amphiphilic block copolymers with tuned enzymatic resistance for controlled delivery of chemotherapeutic drugs // Control of amphiphile self-assembling at the molecular level: supra-molecular assemblies with tuned physicochemical properties for delivery applications. American Chemical Society, 2017. P. 211-229.

3. Noskov B. Dynamic surface elasticity of polymer solutions // Colloid & Polymer Science. 1995. V. 273. P. 263–270.

4. Gu J.-D. [et al.] Microbiological degradation of polymeric materials // Uhlig’s Corrosion

Handbook. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2011 P. 421-438.

5. Machatschek R., Schulz B., Lendlein A. Langmuir monolayers as tools to study biodegradable polymer implant materials // Macromolecular rapid communications. 2019. V. 40, № 1. P. 1800611.