Физико-химические процессы сорбционной очистки воды от катионов тяжелых металлов углеродными композитами на основе кокосовых активированных углей

Брехова А.С.1,2, Маслюков А.П.2

Старший лаборант-исследователь

1Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

, Москва, Россия

2АО «БВТ БАРЬЕР РУС»,

Москва, Россия

E–mail: maslennikova@bwf.ru

В современном мире очень остро стоит проблема нехватки безопасной питьевой воды. По прогнозу ВОЗ к 2025 году половина мирового населения будет проживать в районах, характеризующихся дефицитом питьевой воды.

В настоящее время одним из способов предотвращения нехватки питьевой воды является повторное использование сточных вод [1]. Однако их недостаточная очистка может привести к тому, что питьевая вода будет существенно загрязнена различными химическими веществами, в частности, тяжелыми металлами.

В качестве методов очистки питьевой воды от тяжелых металлов используют обратный осмос, электродиализ и катионный обмен. При всей эффективности данных методов они обладают рядом существенных недостатков – высокой стоимостью, конструкционной и технологической сложностью.

Решением проблемы очистки питьевой воды от тяжелых металлов может стать использование композитных углеродных материалов на основе активированных углей. В настоящее время порошкообразный и гранулированный активированные угли широко применяются для очистки питьевой воды от хлора, органических и хлорорганических соединений. В последние годы появились публикации, подтверждающие возможность сорбции тяжелых металлов активированными углями по механизму ионного обмена [2].

В настоящей работе представлены результаты изучения сорбционных процессов очистки питьевой воды от тяжелых металлов углеродными композитами на основе активированного кокосового угля. Такие материалы представляют собой карбонблоки, получаемые спеканием смеси мелкодисперсного активированного угля и полимерного связующего.

Нами показано [3], что углеродные композиты обладают высокой эффективностью по извлечению из водных растворов ионов свинца и меди.  Исследование физико-химических процессов сорбционной очистки воды от катионов свинца и меди и позволило установить существенную роль при очистке воды от катионов свинца и меди процесса образования в порах углеродных композитов осадков гидроксидов этих металлов.

Литература

1. WHO/UNICEF, Progress on sanitation and drinking water 2015 update and MDG assessment. Geneva: 2015

2. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности. Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000

3. Маслюков А.П., Брехова А.С., Сапрыкин В.П. и др., Пористый блочный фильтрующий материал для комплексной очистки питьевой воды и способ его получения. Патент 2731706 Рос. Федерация: МПК B01D39/14 C02F1/58 C02F1/62, 2020