Влияние катионов щелочных металлов на агрегативную устойчивость коллоидных растворов гидрофильных нанопластин серебра

Минаков Е.А. 1, Малаховский П.О.2

Студент, 5 курс специалитета

1Белорусский государственный университет, химический факультет, Минск, Республика Беларусь

2Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета, Минск, Республика Беларусь

E–mail: admiral.vorcosigan@gmail.com

Нанопластины серебра (НПС) уже зарекомендовали себя как многофункциональный материал в биосенсорике и биомедицине [1]. Одной из трудностей для их использования остаётся коллоидная стабильность растворов НПС [2]. В данной работе изучалось влияние катионов щелочных металлов на агрегативную устойчивость гидрофильных НПС. НПС, синтезированные по методике [3], были обработаны 11-меркаптоундекановой кислотой (МУК). Влияние катионов изучалось путём добавления аликвоты водного коллоидного раствора НПС к фосфатному буферу (0,02М, pH 8,0), содержащего Li+, Na+, K+, Cs+. В качестве раствора сравнения использовался коллоидный раствор НПС в деионизированной воде.

На Рис. 1, (а) изображены спектры экстинкции коллоидных растворов НПС, содержащих различные катионы, через 3 часа после начала эксперимента. Наблюдается значительное снижение интенсивности и уширение плазмонного пика для образца, содержащего Na+, что свидетельствует о появлении коллективных эффектов (агрегации НПС). Снижение интенсивности пика и его уширение для других образцов также наблюдается, но в существенно меньшей степени, что свидетельствует о большей агрегативной устойчивости образцов. Эти факты подтверждаются данными об изменении среднего гидродинамического размера частиц, измеренного методом динамического рассеяния света, с течением времени (Рис.1 (б)). Это свидетельствует о наличии специфического взаимодействия ионов Na+ c НПС, покрытыми МУК, при pH 8.0, что приводит к агрегации частиц.

Литература

1. Stewart, M. Nanostructured Plasmonic Sensors // Chem. Rev. 2008, №108(2), p. 494-521.

2. Fernando, I. Impact of pH on the stability, dissolution and aggregation kinetics of silver nanoparticles // Chemosphere. – 2018.

3. Zou, X. Surface-Enhanced Raman Scattering Studies on Aggregated Silver Nanoplates in Aqueous Solution // J. Phys. Chem. B. – 2006. – Vol. 110, № 43. – P. 21545–21550

# Text boxes

Рис. 1. (а) Спектры экстинкции образцов, через 3 часа после начала эксперимента, (б) зависимость среднего гидродинамического размера частиц от времени в исследуемых образцах