Синтез медьсодержащих наночастиц в липосомах на основе диолеоилфосфохолина

Лившиц С.О, Заборова О.В.

Студент, 1 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail:s.livshitz05@gmail.com

Металлические наночастицы широко применяются в различных отраслях. Так, медные наночастицы используются как катализаторы; на их основе получаются токопроводящие чернила. Благодаря бактерицидным свойствам наночастицы меди, серебра и золота применяются в биомедицинских целях, а также используются для диагностики. Наиболее распространенным методом получения металлических наночастиц является электролиз, однако образующиеся наночастицы необходимо стабилизировать. Одним из способов стабилизации металлических наночастиц является включение их в липосомы (сферических бислойных липидных везикул). Однако включение заранее полученных наночастиц в липосомы имеет ряд недостатков: раствор необходимо очистить от невключенных наночастиц и пустых липосом. Более того, крупные наночастицы могут разрушить липидный бислой, что приводит к образованию мицелл. Другим способом стабилизации металлических наночастиц в липосомах является непосредственное восстановление солей металлов внутри липосомы [1].

Данная работа посвящена изучению формирования медьсодержащих наночастиц в липосомах, состоящих из диолеилфосфохолина, под воздействием различных восстановителей (гидразина, цитрата натрия и др.). Для этого получали липосомы разных размеров, заполненные раствором CuSO4. Размер липосом определяли методом динамического рассеяния света. Далее к липосомам добавляли исследуемые восстановители. За образованием медных наночастиц следили спектрофотометрически.

Работа выполнена при поддержке гранта 21-73-20144

Литература

1. Lee, J-H, Shin, Y., Lee, W., Whang, K., Kim, D., Lee, P., Choi, J., Kang, T. General and programmable synthesis of hybrid liposome/metal nanoparticles // Science Advances. 2016, №2. p. e1601838