Влияние качества подготовки сырья на эксплуатационные свойства электрореологических жидкостей на основе полидиметилсилоксана и монтмориллонитов

Спиридонова А.А.,1 Столярова Д.Ю.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Россиийский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет цифровых технологий и химического инжиниринга, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: 9808119@gmail.com

В настоящее время все большую актуальность в мировом научном обществе занимает ниша «умных» материалов. Главной особенностью такого рода материалов является обратимое изменение их реологических характеристик (вязкость, предел текучести и т.д.) в зависимости от прилагаемых к ним внешних воздействий –механических, температурных, наложение электрических или магнитных полей. Примером таких «умных» материалов могут служить электрореологические жидкости (ЭРЖ), которые представляют собой суспензии, состоящие из легко поляризуемой дисперсной фазы и диэлектрической дисперсионной среды. Под воздействием внешнего электрического поля (ВЭП) частицы дисперсной фазы выстраиваются вдоль силовых линий поля, образуя при этом прочную армирующую структуру, которая предает жидкости свойства упругого тела [1, 2].

В настоящей работе в качестве дисперсной фазы использовали осушенные порошки монтмориллонитовых глин (ММТ) трех различных марок: Cloisite Na+ (DCN), Cloisite 30B (DCl) и Nanofil SE 3010 (DNF). Разница между видами порошков ММТ заключается в четвертичных аммонийных основаниях, используемых для промышленной модификации данных алюмосиликатов, вследствие которой образцы приобретают различную гидрофильность. Дисперсионная среда ― промышленный полидиметилсилоксан. Кривые течения и вязкости, модули накопления и потерь измеряли с помощью ротационного вискозиметра с геометрией «цилиндр - цилиндр», потенциал на систему подавали от внешнего источника постоянного высокого напряжения. Объем измерительной ячейки 18 мл, зазор 1 мм, напряженность электрического поля варьировали в диапазоне 0-7 кВ/мм, с шагом 1 кВ/мм. Концентрацию наполнителя изменяли в диапазоне от 1 до 8 масс.%.

В работе проводили исследование электрореологического отклика полученных суспензий различно модифицированных ММТ после предварительного осушения в вакуумном шкафу при температуре 80˚С. При наложении ВЭП все образцы проявляли свойства вязкоупругих тел. Наблюдали появление пределов текучести и увеличение динамической вязкости, образцы суспензий с наибольшей концентрацией наполнителя демонстрировали самый высокий предел текучести.  Показано влияние воды на электрореологические свойства суспензий. ЭРЖ с осушенными органомодифицированными наполнителями (DCl, DNF) проявляют меньший отклик на приложение ВЭП, о чем свидетельствуют более низкие значения пределов текучести по сравнению с неосушенными наполнителями [3]. Однако, осушенный наполнитель без органомодификатора (DCN) демонстрирует предел текучести выше 200 Па.

Литература

1. Пат. 2417850 США, МПК C 10 M 171/001, F 16 D 37/008; H 01 H 59/00. Method and means for translating electrical impulses into mechanical force / Winslow W.M.; заявл. 14.04.1942; опубл. 25.03.1947.

2. Dong, Yu.Z. Nanoparticles functionalized by conducting polymers and their electrorheological and magnetorheological applications / Yu.Z. Dong, K. Choi, S.H. Kwon [et al] // Polymers. 2020, 12, 204. p. 1-31.

3. D.Yu. Stolyarova et al. J. Appl. Polym. Sci., 2019, 136, 47678.