Влияние условий электрохимической активации на характеристики PtCu/C катализаторов

Павлец А.С.

Аспирант, 1-го года обучения

Южный федеральный университет имени,

Химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: angelina.pavlez@mail.ru

Композитный электрокатализатор на основе наночастиц (НЧ) платины и углеродной сажи являются неотъемлемой частью водородо-воздушного топливного элемента (ТЭ) с протонообменной мембраной. Для повышения функциональных характеристик таких материалов применяется легирование менее благородными металлами – Сu, Ni, Co. [1].

Известно, что допирующий компонент катализатора подвержен селективному растворению, в результате чего могут изменяться функциональные характеристики материала [2].  В связи с этим актуальной задачей является изучение влияния процесса растворения неблагородного металла в ходе работы катализатора на его структурные и электрохимические характеристики.

Целью данной работы было изучить взаимосвязь между режимом работы катализатора и его активностью в реакции восстановления кислорода (РВК).

В ходе работы был получен ряд PtCu/C материалов со структурой твердый раствор и оболочка-ядро, а также их кислотно-обработанные аналоги. Структурные характеристики и состав катализаторов изучали рентгенофазовым и рентгенофлуорисцентным методами, а также просвечивающей электронной микроскопией.

Электрохимические измерения включали циклическую и линейную вольтамперометрию. Для каждого катализатора была проведена стадия электрохимической активации – стадия, в ходе которой растворяется основная часть легирующего компонента. Первоначально все образцы проциклировали в диапазонах потенциалов 0.04 -1.0 В и 0.04 – 1.2 В. Было установлено, что независимо от способа получения материала и его структуры, активность в РВК всегда оказывается выше в случае первого протокола циклирования. Составы материалов, изученные после электрохимических экспериментов, оказались близки для всех образцов и находились в диапазоне от PtCu0.2 до PtCu0.3.

Так же была изучена зависимость активности катализатора при наложении верхнего предельного потенциала от 0.9 до 1.2 В с шагом в 0.05 В. В результате эксперимента для каждого материала была получена экспоненциально убывающая зависимость активности от потенциала. Полученный результат означает, что наложение различных верхних предельных потенциалов приводит к образованию различных структуры НЧ с составом близким к интерметаллиду (Pt3Cu) в ходе циклирования. Перестройка поверхности НЧ обеспечивается растворением меди и платины, а также их повторным переосаждением от цикла к циклу. Необходимым является определение полученной в ходе циклирования структуры, которая дает наиболее положительный результат для активности и стабильности платино-медных катализаторов.

Таким образом исследование открывает дальнейшие пути по получению биметаллических электрокатализаторов реакции восстановления кислорода с заданной структурой.

Литература

1. Ярославцев А. Б., Добровольский Ю.А., Шаглаева Н.С., Фролова Л.А., Герасимова Е.В., Сангинов Е.А. Наноструктурированные материалы для низкотемпературных топливных элементов // Успехи химии. 2012. № 81. с. 191–220.

2. Gatalo, M., Jovanovič, P., Petek, U., Šala, M., Šelih, V. S., Ruiz-Zepeda, F., Gaberscek, M. Comparison of Pt-Cu/C with Benchmark Pt-Co/C: Metal Dissolution and Their Surface Interactions // ACS Applied Energy Materials. 2019, № 2(5). p. 3131–3141.