Удаление сульфонов из окисленных нефтяных фракций путем каталитической деструкции

Красножонов Р.С., Голубев О.В., Акопян А.В.

Студент 6-го курса

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Химический факультет, г. Москва, Россия

E-mail: ruslan.krasnozhonov@chemistry.msu.ru

В настоящее время по причине истощения запасов легкоизвлекаемой нефти высокими темпами растет добыча тяжелой и высокосернистой нефти. Ее переработка современными методами гидроочистки является весьма затруднительным и энергоемким процессом, требующим больших капитальных вложений. Ухудшение качества нефтяных продуктов и топлив ведет не только к загрязнениям окружающей среды, но и угрожает здоровью человека [1]. Этот факт в совокупности с ростом экологических требований к топливам создает необходимость в разработке и развитии альтернативных методов переработки и очистки нефти.

Одним из наиболее перспективных способов удаления сероорганических соединений из нефтепродуктов является метод окислительного обессеривания [2]. Важное достоинство данного метода – простота исполнения и возможность проводить реакции в мягких условиях, что упрощает аппаратное оформление и, следовательно, снижает стоимость процесса. Окислительное обессеривание является эффективной и недорогой альтернативой гидроочистке для удаления сернистых соединений из тяжелых дистиллятов нефти. Окисленные в процессе серосодержащие компоненты нетрудно выделить с помощью экстракции или адсорбции. Однако, данные методы влекут за собой потерю ценного углеводородного сырья для моторных топлив. Таким образом, развитие и разработка каталитических процессов селективной деструкции окисленных серосодержащих соединений является актуальной задачей. Стоит отметить, что существует не так много работ в литературе, посвященных этому исследованию [3].

В данной работе для изучения процессов деструкции сульфонов были получены каталитические системы на основе оксидов металлов (MgO, ZnO) нанесенных на мезопористый носитель MCM-41. Активность данных катализаторов была исследована на различных модельных смесях: сульфоне бензотиофена и сульфоне дибензотиофена, растворенных в толуоле. Испытания проводились в проточной системе при 350 °С. Было показано, что использование катализаторов на основе МСМ-41 позволяет снизить содержание серы в пробе до 0 ppm, а также было установлено присутствие бифенила в продуктах реакции, что согласуется с литературными данными.

Литература

- Hamid Rajabi, Mojgan Hadi Mosleh, Parthasarathi Mandal, Amanda Lea-Langton, Majid Sedighi. Emissions of volatile organic compounds from crude oil processing – Global emission inventory and environmental release. // Science of the Total Environment. 2020. V. 727.

- Diana Juliao, Fatima Mirante, Susana O. Ribeiro, Ana C. Gomes, Rita Valença, Jorge C. Ribeiro, Martyn Pillinger. Deep oxidative desulfurization of diesel fuels using homogeneous and SBA-15-supported peroxophosphotungstate catalysts. // Fuel. 2018. V. 241. P. 616–624.

- Лядов А. С., Кочубеев А.А., Паренаго О. П., Хаджиев С. Н. Разложение окисленных серосодержащих компонентов сырой нефти и нефтехимии в условиях наногетерогенного катализа. // Нефтехимия. 2018. Т. 58. С. 548-552.