Синтез, характеристика и фотокаталитическая активность углеродных наноструктур

Степухович М.С., Абрамова А.М.

Студент, 4 курс бакалавриата

Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,

институт химии, Саратов, Россия

E–mail: stepuhovitch@yandex.ru

На сегодняшний день не прекращается обсуждение вопросов загрязнения органическими, неорганическими, биоактивными веществами и микроорганизмами важнейшего ресурса Земли-воды. Источники водоснабжения подвергаются интенсивному загрязнению, что приводит к значительному ухудшению качества воды за счет содержания в ней недопустимых концентраций различных веществ. Значительную роль в загрязнении водоемов играют органические красители, тяжело поддающиеся деструкции. В последнее время наиболее широко используют усовершенствованные процессы окисления для разложения таких соединений. Большой практический интерес представляют процессы фотокаталитического разложения поллюантов с использованием широкого спектра электромагнитного излучения [1]. Классические катализаторы на основе полупроводниковых материалов зачастую требуют модификации, а также являются источниками вторичного загрязнения.

Хорошей альтернативой являются фотокатализаторы на основе углеродных наноструктур (УНС). Было обнаружено, что УНС способны выполнять разнообразные роли в разнородном фотокатализе. Например, они являются фотоэлектронными медиаторами и акцепторами, фотосенсибилизаторами, восстановителями, также способны повысить адсорбционную способность [2, 3]. Использование УНС в процессах разложения позволяет осуществлять полную минерализацию органических веществ в условиях окружающей среды.

Поэтому целью нашей работы явилась разработка подхода к синтезу УНС для использования в процессах разложения органического красителя. Для этой цели был применен метод «зеленой химии» – гидротермальный синтез. В качестве углеродного сырья были использованы различные полисахариды (декстран сульфат натрия (ДСН), крахмал, пектин), обладающие рядом уникальных физических и химических свойств, нетоксичностью и дешевизной. Полученные УНС были использованы в качестве катализаторов фотокаталитической деструкции тартразина под действием ультрафиолетового излучения.

В результате исследования были установлены:

1. оптимальные условия проведения синтеза УНС гидротермальным методом;

2. зависимости между физико-химическими и фотокаталитическими свойствами УНС.

Благодарность

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых российских ученых МК-1759.2020.3

Литература

1. Kaur K., Badru R., Singh P. P., Kaushal S. Photodegradation of organic pollutants using heterojunctions: A review // Journal of Environmental Chemical Engineering. 2020. Т. 8. 2. С. 103666.

2. Lu K. Q. et al. Multifarious roles of carbon quantum dots in heterogeneous photocatalysis // Journal of energy chemistry. 2016. Т. 25. С. 927-935.

3. Wang R. et al. Recent progress in carbon quantum dots: synthesis, properties and applications in photocatalysis // Journal of Materials Chemistry A. 2017. 5. С. 3717-3734.