Каталитическая реакция орто-пара конверсии протия на наночастицах металлов 1-Б группы

Пшеницын М.Б., Леонова М.В., Кудинова Е.С., Боева О.А.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии
 Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 20, 125480
olga_boeva@mail.ru

Металлы в виде наноструктур проявляют нехарактерные для своих аналогов в макромире физико-химические свойства [1]. Это явление используется во многих отраслях науки и техники, в том числе и в катализе. В данной работе для оценки и сравнения каталитических свойств исследуемых объектов использована реакция низкотемпературной орто-пара конверсии протия [2,3].

Объектами исследования являются наночастицы золота, меди и серебра, нанесённые на γ-Al2O3. Наночастицы металлов получены методом пропитки носителя растворами солей соответствующих металлов с последующим термическим разложением в токе водорода. Каталитическая активность образцов при температуре кипения жидкого азота (77 К).

В отличие от ранее изученных массивных плёнок металлов, наночастицы адсорбируют водород при 77 К и обладают высокой удельной каталитической активностью в реакции орто-пара конверсии протия. Механизм конверсии  - физический или магнитный, что свидетельствует о появлении ещё одного нового свойства наночастиц, а именно, магнитного момента. Основные результаты и сравнение удельных каталитических активностей наночастиц исследуемых металлов приведены в таблице.

Таблица 1. Сводная таблица результатов исследования каталитических свойств меди, серебра и золота в реакции орто-пара конверсии протия.

| Наночастицы металла | Размер НЧ, нм | K77уд, молекул∙с-1∙см-2 |
| --- | --- | --- |
| Cu | 6-11 | (1,484±0,028)∙1014 |
| Ag | 7-10 | (1,84±0,24)∙1014 |
| Au | 5-10 | (3,00±0,19)∙1014 |

Из представленных результатов исследований можно сделать следующие выводы:

- В отличие от массивных металлов наночастицы меди, серебра и золота проявляют каталитическую активность в области низких температур;

- Активность наночастиц металлов 1Б группы в реакции орто-пара конверсии сопоставима с лучшими каталитическими системами;

- Каталитическая активность зависит от природы металла, по каталитической активности наночастицы располагаются в следующем порядке Au > Ag > Cu.

Литература

1. Сергеев Г. Б. Нанохимия // Москва. 2007. 333 с.

2. Boeva O.A., Odintsov A.A., Zhavoronkova K.N. Activation of gold due to the size effect for the isotopic reactions in molecular hydrogen // Journal of Physics: Conf. Series. - 2018. -V. 1099. - № 012027. - Р. 1 – 8.

3. Boeva O.A., Odintsov A.A., Solovov R.D., Abkhalimov E.V., Zhavoronkova K.N., Ershov B.G. Low-temperature ortho-para hydrogen conversion catalyzed by gold nanoparticles: Particle size does not affect the rate // International Journal of Hydrogen Energy. - 2017. - Vol. 42. - pp. 22897 – 22902.