Выявление зависимостей гидродеоксигенации дифенилового эфира, как компонента лигнина, на полученных in situ наноразмерных NiMoS катализаторах.

Мамян Л.Г.,1 Кучинская Т.С.2

Студентка, 1 курс магистратуры

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: m.lil.98@mail.ru

Постоянное увеличение потребления энергетических ресурсов, а также возрастание объемов потребления различных органических веществ в химическом секторе приводит к увеличению нагрузки на производство топлива и химических веществ из ископаемого сырья. Поэтому в последние годы все более активно обсуждается возможность использования экологичных возобновляемых источников энергии вместо традиционной нефти. На данный момент большинство исследований посвящено биотопливу второго поколения, полученого из отходов лесопереработки, сельского хозяйства и т.д. Перспективной для дальнейшей переработки альтернативой может послужить лигноцеллюлозная биомасса [1].

Одним из основных компонентов лигноцеллюлозной биомассы является лигнин, массовое содержание которого может достигать 30% [2]. Димеры, производные лигнина, представляют собой сложную смесь оксигенатов, в основном содержащих различные кислородсодержащие функциональные группы, удаление которых является сложной задачей. Они являются причиной химической и термической нестабильности, высокой кислотности и склонности к полимеризации получаемого из лигнина сырья. Гидродеоксигенация считается наиболее осуществимой технологией для преобразования богатых кислородом низших производных лигнина димеров в чистые бескислородные углеводороды [1].

Широкое применение в процессах гидродеоксигенации как модельных соединений бионефти, так и реального сырья нашли традиционные катализаторы гидроочистки нефти – сульфидированные NiMo и CoMo, так как в ряду NiMo > CoMo > NiW > CoW наблюдается снижение активности катализатора в данных реакциях [3].

В качестве субстрата, моделирующего один из димеров лигнина, в данной работе был выбран 10 % раствор дифенилового эфира в додекане, а в роли катализатора использовали полученный in situ NiMoS катализатор. Он был получен при деструкции маслорастворимого прекурсора [(CH3)3S]2Ni(MoS4)2. Каталитические эксперименты проводились при 380-420 °С, 5,0 МПа, в течение 5 часов. Качественный и количественный анализ продуктов реакции был проведен методами хромато-масс спектрометрии и газовой хроматографии.

В данной работе было изучено влияние нескольких факторов на степень превращения дифенилового эфира, а именно: изменение соотношения катализатор:субстрат; изменение температуры реакции; изменение количества серы, вводимой в реакционную среду. По результатам проведённых экспериментов было выявлено, что максимальная конверсия дифенилового эфира достигает 93% при температуре 380 °С, мольном соотношении катализатор:субстрат 1:10,5, а также при содержании серы 2,5%.

Литература

- Li, C., Zhao, X., Wang, A., Huber, GW., Zhang, T. Catalytic Transformation of Lignin for the Production of Chemicals and Fuels // Chemical Reviews. 2015, №115(21). p. 11559-11624.

- Wang, H., Pu, Y., Ragauskas, A., Yang, B. From lignin to valuable products–strategies, challenges, and prospects // Bioresource Technology. 2019, №271. p. 449-461.

- Яковлев В.А., Быкова М.В., Хромова С.А. Проблемы стабильности никельсодержащих катализаторов гидродеоксигенации продуктов пиролиза биомассы // Катализ в промышленности. 2012, №4. C. 48-66.