Исследование кинетики модифицированных никелевых катализаторов полученных при помощи механохимической активации

Меледин А.Ю.,1 Брусов В.В.,1 Никитин К.А.,1

Студент, 2 курс бакалавриата

1Ивановский Государственный Химико-Технологический Университет,

Иваново, Россия

E–mail: kirillnikitin09@gmail.com

На сегодняшний день крупнотоннажная химия не может обойтись без катализа. В особенности большое значение имеют процессы, связанные с гидрированием. Для улучшения процессов применяются модификации катализаторов.

Цель данной работы- исследование кинетики модифицированных катализаторов, полученных методом нанесения на подложку, используемых для восстановления кратной углеродной связи на примере не предельного углеводорода- диэтиловый эфир малеиновой кислоты (ДЭМК).

В данной работе предлагается модификация нанесённых катализаторов на основе нитрата никеля (Ni(NO3)2), как прекурсора активного металла, и подложки в виде силикагеля (SiO2). При помощи механосинтеза, происходит нанесение соли металла на подложку, одновременно с этим протекает механоактивация полученной смеси. Для модификации прекурсора используются вещества улучшающие деформацию поверхности, что должно влечь за собой повышение удельной поверхности.

Рис.1. Сравнение кинетики реакций гидрогенизации ДЭМК, на различных образцах модифицированных катализаторах.

Как видно из рисунка 1 модифицированные катализаторы хуже проявляют себя в процессе гидрирования ДЭМК, по сравнению с катализатором без модификатора. Полученное различие в кинетических данных может объясняться процессом агломерации, т.е. слипание частиц прекурсора, что вызывает уменьшение удельной поверхности катализатора.

Работа выполнена при поддержке программы «УМНИК» № 15605ГУ/2020 (код 0059080) от 07.07.2020